## Slide 1: Vysokoteplotní sorpce CO2 na laboratorně připraveném CaO
Autor: Vít Šrámek
Konference TVIP 2017

## Slide 2: Problematika CO2
Nárůst spotřeby energie o 915 %
Nárůst světové populace o 250 %
Nárůst emisí CO2 o 1130 % (1900 – 2001)
Elektrárny na fosilní paliva – 40 % emisí CO2
Předpoklad nárůstu spotřeby energie o 57 % dle IEA (2004 – 2030)
Koncentrace CO2 sledovány observatořemi (Mauna Loa; 1960) + analýzy jader ledovců
Koncentrace GHGs nejvyšší za 800 000 let

## Slide 3: Energetická bilance země
http://wg1.ipcc.ch/publications/wg1-ar4/faq/fig/FAQ-1.1_Fig-1.png

## Slide 4: Globální teplota a koncentrace CO2
    http://earthobservatory.nasa.gov/Features/CarbonCycle/images/combined_co2_temperature.png

## Slide 5: Souvislost s klimatickými změnami
Klimatický systém jako zesilovač změn
Synergie efektů
  Odtávání ledu – větší absorpce oceánu
Setrvačnost systémů
  Oceán jako zásobník – oddalování efektů na klima a vliv uhlíkového cyklu
  Okamžité ukončení emisí – změna klimatu závislá na životnosti plynů v atmosféře
Udržení teploty pod 2 °C znamená konečný objem celkových emisí CO2

## Slide 6: Vysokoteplotní karbonátová smyčka
Spalovací proces
Kalcinace
Karbonatace
Palivo
Vzduch
Čistý CO2
Spaliny ochuzené o CO2
Spaliny: N2, CO2, CO, O2, H2O
CaO
CaCO3
Vstup energie
Výstup energie
CaCO3 (s)  CaO (s) + CO2 (g)
Výstup energie
CaO (s) + CO2 (g)  CaCO3 (s)

## Slide 7: Laboratorně připravený CaO
Výchozí látky: CaCO3 99,0 % (p.a.); CH3COOH (99 % hm.)
CaCO3(s) + 2CH3COOH(aq)Ca(CH3COO)2(aq) + H2O(l) + CO2(g)
Poměr CH3COOH a H2O = 1:1 (v/v)
6 g CaCO3 na 50 ml roztoku CH3COOH
Nanesení na křemennou vatu (v reaktoru)
Rozklad Ca(CH3COO)2 na CaCO3

## Slide 8: Schéma měřící aparatury
N2
CO2 + N2
4
5
6
3
8
7
9
1
2
1 – nosný plyn ; 2 – modelová směs spalin; 3 – průtokoměr; 4 – generátor páry;
5 – reaktor umístěný v peci; 6 – teploměr; 7 – jímač kondenzátu; 8 – IR analyzátor;
9 – bubnový plynoměr

## Slide 9
Chart: Změny sorpční kapacity v průběhu cyklů
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Karbonatace s párou | 36.2172 | 34.6266 | 30.254 | 29.3016 | 24.5678 | 24.8532 | 22.7406 | 22.9474 | 23.4313 | 24.1408
Karbonatace bez páry | 36.9819 | 16.577 | 17.9372 | 15.9598 | 14.9532 | 14.0986 | 13.5667 | 12.49 | 11.2568 | 10.9588
Kalcinace s párou | 43.3706 | 35.5205 | 31.6966 | 29.4246 | 24.7173 | 22.765 | 21.3699 | 23.0146 | 22.7026 | 23.1643
Kalcinace bez páry | 43.2579 | 17.1238 | 19.2105 | 16.1908 | 14.9977 | 14.1757 | 13.7451 | 13.5158 | 12.7458 | 11.1382

## Slide 10: XRF analýza
Vzorek před měřením (s parní regenerací):
  Ca – 99,45 % hm.
  Mg – 0,34 % hm.
  Si – 0,02 % hm.
  Fe – 0,01 % hm.
Vzorek po měření (s parní regenerací):
  Ca – 97,90 % hm.
  Mg – 0,43 % hm.
  Si – 0,30 % hm.
  Fe – 0,81 % hm.

## Slide 11: Srovnání s přírodními vápenci
Srovnání se vzorkem z Velkolomu Čertovy schody (frakce 1-2 mm; nejvyšší kapacita)
Podobné chování v průběhu cyklů
Laboratorní CaO vykazoval mírný nárůst v posledních cyklech (s parní regenerací)
Rovnovážná kapacita o cca 1-2 g CO2 na 100 g vzorku vyšší u laboratorního CaO

## Slide 12: Děkuji za pozornost!
  Prostor pro diskuzi ?