## Slide 1: Výzkumná podpora bezpečnostního hodnocení hlubinného úložiště v ÚJV Řež, a.s. Václava Havlová TVIP 2018 Hustopeče, 6. 3. 2018

## Slide 2: Jaderná zařízení v ČR
JE Temelín (2002) 2 x 1 000 MW VVER 1000 (PWR)
JE Dukovany (2002; 4 x 440, VVER 440/213 (PWR) + sklad VJP
+ LLW & ILW úložiště
RICHARD, SVORNOST, HOSTIM Úložiště nízko a středně aktivních odpadů
Výzkumný reaktor CV Řež (max.10MW) ÚJV: sklad VJP

## Slide 3: Koncept hlubinného úložiště ČR
KBS-3H
KBS-3V
Založen na švédském konceptu KBS-3
Referenční projektu (2011)
  horizontální ukládání
  VJP (bez přepradování)
  ostatní odpady (RAO) do bentonkontejnerů
  kontejner z uhlíkové oceli
  lokální Ca-Mg bentonit
  granit jako hostitelská hornina
Zdroj: SURAO
Betonkontejner pro uložení
sudů s RAO

## Slide 4: Proč se tím zabýváme...
  Nejstaršími dochovanými stavbami jsou např. egyptské pyramidy či mezopotámské zikkuraty se stářím cca 5 000 let.
Jedná se o jaderné zařízení
Jelikož se nakládá s nebezpečným odpadem s dlouhou životností, tak je potřeba prokázat dlouhodobou bezpečnost HÚ po stovky tisíc až po 1 mil. let.
  Mosty se staví s životností 100 let.
Pokles aktivity s časem a stanovení časového intervalu bezpečnostního hodnocení.
100 000 let

## Slide 5: Proč se tím zabýváme...
Posiva Oy (2012)
Žádná kontejner nevydrží věčně ….

## Slide 6: Prokázání dlouhodobé bezpečnosti
Pro prokázání takto dlouhodobé bezpečnosti (stovky tisíc let) je nutná dobrá znalost celého systému a jeho procesů
Relevantní data je možné získat pouze kombinaci experimentálních prací a následného modelování
Tyto data vstupují do robustního modelu hodnocení celkové bezpečnosti HÚ
Koncepční model hlubinného úložiště pro hodnocení dlouhodobé bezpečnosti

## Slide 7: Jak získat relevantní data pro dlouhodobou bezpečnost
Experimentální činnost
laboratoř
in-situ
krátkodobá
dlouhodobá
krátkodobá
Příklad: Full-scale Engineered Barriers Experiment (FEBEX), GTS, Švýcarsko
A typical High Level Waste (HLW) or Spent Fuel (SF) disposal concept includes steel canisters (1) containing waste (2) placed in horizontal drifts (3), surrounded by a clay barrier made up of blocks (4) manufactured from high-density compacted bentonite and situated deep within crystalline rock.
http://www.grimsel.com/gts-phase-v/febex/febex-i-introduction-
Dlouhodobý in-situ (GTS) experiment v měřítku 1:1. V současnosti probíhá fáze rozebírání druhé části po více jak 20 letech (1995 – 2016).
http://www.grimsel.com/images/stories/videos/FEBEXDP_Grimsel_Website.mp4

## Slide 8: Odd. Chemie palivového cyklu ÚJV Řež: Podpora vývoje HÚ
Koroze materiálů ukládacího obalového souboru (UOS)
Studium vlastností materiálů inženýrských barier (bentonit, cement)
Migrace radionuklidů v bariérách HÚ (bentonit, cement, hornina)
Migrace plynu
Modelování chemického vývoje HÚ
Hodnocení bezpečnosti (HÚ, LLW)
Využití sorbentů pro snížení aktivity v potenciálních havarijních kapalných odpadech (nanomateriály, sorbenty)

## Slide 9: Studium koroze materiálu ÚOS
Koncept ÚOS
uhlíková ocel + nerezová vnitřní část
Studované materiály
uhlíková ocel
nerez ocel
titan
měď

## Slide 10: Studium koroze materiálu ÚOS
Uhlíková ocel v kontaktu s Ca-Mg bentonitem
Instalované ÚJV/SURAO MACOTE korozní moduly, Grimsel test site (CH)
Projekt Vývoj pro ÚOS pro ukládání VJP. Projekt SÚRAO project (2013 - 2017).
http://www.grimsel.com/gts-phase-vi/macote-the-material-corrosion-test/macote-introduction
Anaerobní box MB200B (MBraun, Germany)
Ar atmosféra, < 0,01 ppm O2

## Slide 11: Podpora studia vlastnosti materiálů inženýrských bariér
  Bentonit Rokle (Doupovské hory) Ca-Mg bentonit; směs montomorillonitů, bohatých (Ca,Mg)-Fe-rich montmorillonity, slídami, kaolinitem a dalsími minerálními příměsemi (zejm. Ca, Mg, Fe karbonáty, živec and oxidy Fe).
Smectite clay group
CEC = 800-1200 meq/kg

## Slide 12: Charakterizace bentonitu
12
Chem. Složení
XRD
CEC
Porosita
Hydraulická konduktivita
  Triaxiální vysokotlaká komora – do 10 Mpa
Bobtnací tlak
Retenční křivky
FP7 EU project DOPAS

## Slide 13: Migrace radionuklidů v inženýrských bariérách: Bentonit
popis procesů sorpce a difúze radionuklidů v rúzných typech bentonitů
vliv jílových koloidů na migraci radionuklidů
vliv kationtů v mezivrství jílu na chování stopovačů
studie difúze na rozhraní bentonit – korozní produkty, bentonit – granit, bentonit - cement
Výzkumná podpora hodnocení bezpečnosti, SÚRAO
Difúzní cela pro bentonitové vzorky
Sorpce Sr na bentonit

## Slide 14: Migrace radionuklidů v inženýrských bariérách: Beton/Cement
CEM II
ÚJV Řež
ÚRAO Richard
Loužení
Perkolační kolona (cement ÚJV)
Loužení
Vsádkové experimenty (ÚJV cement)
ÚJV cement
CEM II.
Migrace 36Cl a 125I (CEMII)
Výzkumná podpora hodnocení bezpečnosti, SÚRAO

## Slide 15: Migrace radionuklidů v horninách: vzorky z kandidátních lokalit
7 potenciálních lokalit
Čertovka
Granitoidy tiského plutonu
Kraví hora
Strážecké moldanubikum
Svratecké krystalinikum
Horka
Strážecké moldanubikum
Granitoidy třebíčského plutonu
Hrádek
Moldanubický plutonický komplex
Čihadlo
Monotónní skupina moldanubika
Granitoidy klenovského plutonu
Magdaléna
Monotónní skupina moldanubika
Pestrá skupina moldanubika
Středočeský plutonický komplex
Březový potok
Pestrá skupina moldanubika
Středočeský plutonický komplex
Horka
Hrádek
Hrádek
Bukov
Čihadlo
Výzkumná podpora hodnocení bezpečnosti, SÚRAO
+ lokality ETE a EDU

## Slide 16: Sorpce a difúze radionuklidů v horninách
Difúzní cely pro granit
Vzorky granitu: - CZ, - Grimsel (CH)
- Švédsko (Oskarshamn, Forsmark)
HTO,, 36Cl, 131I, 99Tc, 75Se, 134Cs. 22Na, 85Sr,)
Aniontová difúze vzorky Aare granitu (LTD Phse III., project, E. Hofmanová)
Anaerobic sorpce Se(IV) na Aspo diorit; Videnská, 2013; CROCK EU FP7 project

## Slide 17: Přechod z malého do velkého měřítka: velkoformátové vzorky v laboratoři
TAČR Puklina TH02020543
TAČR PAMIRE TA04020986

## Slide 18: Přechod do reálného masivu: Long term diffusion (LTD project)
Grimsel test site (GTS)

## Slide 19: In-situ migrační experimenty: Long term diffusion (LTD project)
LTD Phase III. experiment concept. Figure NAGRA
Long term diffusion Phase VI. project - http://www.grimsel.com/gts-phase-vi/ltd/ltd-introduction
Long term diffusion III. Phase VI. project
3H, 22Na, 133Ba, 134Cs and non-active Se(VI

## Slide 20: In-situ migrační experimenty: projekt PAMIRE, podzemní laboratoř Josef (ČVUT)
Model systému puklin v migračním experimentu PAMIRE - http://www.ujv.cz/cz/pamire. TA04020986
Podzemní laboratoř Josef (ČVUT)
Aplikace radioaktivního stopovače (3H) v systému puklin v podzemní laboratoři Josef

## Slide 21: Aktivní stopovací zkouška – 3H (projekt PAMIRE, podzemní labotoř Josef)

## Slide 22: Hodnocení bezpečnosti
Hodnocení bezpečnost i je základní nástroj pro prokázání, že všechny komponenty HÚ plní své bezpečnostní funkce
Povolení k umístění: bezpečnostní zpráva předkládána SÚRAO na SÚJB
  Základní požadavek k prokázání bezpečnosti - Atomový zákon 263/2016 Sb.
Efektivní dávka, kterou obdrží reprezentativní osoba v rámci normálního scénáře vývoje HÚ (kontajner s minimální životností 50 000 let, median 110 000 let, Weibullovo rozdělen; komplexní model v prostředí Goldsim). Referenční projekt 2011.

## Slide 23: Hodnocení bezpečnosti
Bezpečnostní studie pro Bezpečnostní studii uzavření ÚRAO Bratrství (ÚJV, PROGEO, Metrostav)
    SURAO 2014 – 2016
Bezpečnostní hodnocení pro potenciální lokality HÚ (metodický subprojekt projektu Výzkumná podpora hodnocení bezpečnosti, SURAO)
Koncepční schéma pro vytvoření modelu HÚ (Landa 2012)

## Slide 24: Závěr
Hodnocení bezpečnosti je multidisciplinární proces, zahrnující oblasti shromáždění dat a argumentů z mnoha oblastí radiochemie, geologie, hydrogeologie, geochemie, materiálového inženýrství, modelování
Oddělení Chemie palivového cyklu naplňuje tento multioborový princip, který se odráží např.
    v koordinaci projektu Výzkumná podpora hodnocení bezpečnosti pro SURAO (9 dodavatelů, více než 200 pracovníků)
    v zapojení do projektu Vývoje ÚOS pro ukládání VJP, do projektů v podzemní laboratoři Bukov (Hluboké horizonty, Fyzikálně interakční experimenty ), podzemní laboratoři Grimsel (CH)
    v aktivní účastí na řadě evropských projektů (např. C-Rock, DOPAS, CEBAMA, CAST)

## Slide 25: Oznámení
Prezentované výsledky byly podporovány ze zdrojů SURAO kromě projekru TAČR Pamire TA04020986
Zapojení do projektů EU od roku 2010
Crystalline rock retention processes (CROCK). 2010-2013 FP7 EU projekt
Redox phenomena control (RECOSY) 2008 – 2012, FP7 EU project
Fate of repository gases (FORGE) 2009 – 2012, FP7 EU project.
Sustainable network of Independent Technical Expertise for radioactive waste Disposal (SITEX) 2012 – 2013, FP7 EU Project
ONGOING
  Carbon-14 Source Term (CAST) 2012 – 2016, FP7 EU project
  CEMENT MATERIAL REACTION (CEBAMA) 2015 – 2018, H2020

## Slide 26: Děkuji vám za pozornost
Adresa: Hlavní 130, 250 68 Husinec – Řež
Tel.: +420 266 172 405
E-maily: waste@ujv.cz
vaclava.havlova@ujv.cz
Web: www.ujv.cz
© 2018 ÚJV Řež, a. s.