## Slide 1
Využití kalů z praní vápence pro hydraulická pojiva
Iva Doležalová, Viktor Vašíček - Vápenka Vitošov s.r.o.
Radovan Nečas, Theodor Staněk - Výzkumný ústav stavebních hmot a.s., Brno
TVIP 2018, 6. – 8. 3. 2018

## Slide 2
Vysokoprocentní vápenec (obsah CaCO3 až 98%)
Znečištěn hlinitými příměsemi – nutno odstranit praním vodou
Těžba vápence – lom Vitošov

## Slide 3
Odkaliště vody z praní vápence
Voda použitá v procesu praní vápence se čerpá na odkaliště, kde kal sedimentuje
Kapalina nad sedimentem se vrací do procesu, odpařená voda se doplňuje z místní vodoteče (Lužní potok)

## Slide 4
Proč se zabýváme využitím kalu?
Kal z procesu praní vápence je ekologicky nezávadný
Objem kalu stále narůstá
Kapacita odkaliště je téměř vyčerpána
Nutno řešit sofistikované využití – přepracování na hydraulicky aktivní maltovinu (přirozené hydraulické vápno)

## Slide 5
Vzorkování kalu z odkaliště
Kal v odkališti je silně nehomogenní
Nutno rozsáhle ovzorkovat
Složitý odběr vzorků (bažina, porost vegetací, volná vodní hladina)
Přísné bezpečnostní podmínky (jištění osob lanem aj.)
Speciální vzorkovací tyč do hloubky 5 metrů, ponton
Jednotlivé body geodeticky zaměřeny
Získaná jádra rozdělena podle barvy na 4 až 10 dílčích vzorků
Celkem vzorkováno 17 bodů, z nich 86 dílčích vzorků

## Slide 6
Schéma vzorkování kalu
O – suchá část
X – nelze vzorkovat
O – vodní plocha

## Slide 7
Postup při odběru vzorků
Vzorkovací tyč
Odběr vzorku – bažina
Odběr vzorku – zavodněná část
Prorážení cesty rákosím

## Slide 8
Analýzy vzorků
Vlhkost – vážkově vysušením IČ ohřevem
Chemické složení – obsahy SiO2, Fe2O3, Al2O3 v lisované tabletě stolním energiově disperzním analyzátorem
CaCO3 - dopočet
Fázové (mineralogické) složení – rentgenová difrakční analýza – XRD
Výpočet kvantity Rietveldovou metodou
Zjištěna výrazná nehomogenita složení z hlediska místa i hloubky odběru vzorku

## Slide 9
Příklad analýzy – vzorkovací bod č. 1
Chart: Chemické složení – bod 1
| 0-1 | 1-1,7 | 1,7-2,5 | 2,5-3,2 | 3,2-4 | 4-4,3 | 4,3-5
SiO2 | 11.8 | 16.152 | 14.544 | 15.835 | 11.982 | 14.672 | 38.885
Fe2O3 | 1.528 | 1.646 | 0.527 | 1.591 | 1.483 | 1.52 | 2.311
Al2O3 | 2.814 | 3.406 | 3.232 | 3.367 | 3.001 | 3.23 | 7.124
CaCO3 | 83.858 | 78.796 | 81.697 | 79.207 | 83.534 | 80.578 | 51.68
Chart: Fázové složení – bod 1
| 0-1 | 1-1,7 | 1,7-2,5 | 2,5-3,2 | 3,2-4 | 4-4,3 | 4,3-5
kalcit | 78.5 | 66.5 | 75.5 | 81.4 | 72.6 | 77.2 | 72.6
křemen | 11.8 | 15.2 | 13.6 | 12.3 | 17.3 | 15.6 | 18.4
muskovit/illit | 2.9 | 3 | 2.2 | 2.7 | 3 | 2.4 | 2.1
živce | 3.6 | 9.5 | 3.7 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 3
amfibol | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.4
kaolinit | 2 | 1.1
nefelín | 2
chlorit | 2 | 2.3 | 1.9

## Slide 10
Cíl – výroba přirozeného hydraulického vápna (NHL)
Základní fází je minerál belit (β-C2S) a volný CaO
Belit tvrdne pomalu (týdny až měsíce) a dosažené pevnosti jsou oproti C3S nižší
Belit vzniká výpalem suroviny na 1200°C (portlandský slínek až při 1450°C) → energetická úspora
Při pomalém chlazení při cca 675°C dochází ke konverzi β-C2S na γ-C2S (hydraulicky neaktivní, objemové změny způsobují rozpad)
Konverzi lze zabránit rychlým chlazením (rotační pec) nebo přísadou stabilizátorů (draslík, sodík, sírany, boritany...)

## Slide 11
Zkoušky stabilizace β-C2S cizími ionty
Jako stabilizátory β-C2S byly zkoušeny různé přídavky:
soda (uhličitan sodný bezvodý Na2CO3)
potaš (uhličitan draselný bezvodý K2CO3)
síran sodný bezvodý Na2SO4
síran draselný K2SO4
vodní sklo (vodný roztok křemičitanu sodného 34%)
kyselina boritá H3BO3
borax (tetraboritan sodný dekahydrát) Na2B4O7.10 H2O
popel ze spalování biomasy (obsahuje K2CO3)

## Slide 12
Účinnost stabilizace β-C2S
Byly zkoušeny vzorky směsí kalu, mletého vápence a různého množství stabilizátoru
Vzorky byly vypáleny v elektrické peci při 1200°C – náběh 3 hodiny, výdrž 8 hodin a samovolné pomalé chlazení cca 8 hodin
Obsahy β-C2S a γ-C2S byly stanoveny kvantitativně pomocí XRD analýzy
Výsledky byly vyhodnoceny korelační analýzou
Ukázalo se, že nejúčinnější stabilizátory jsou draselné ionty a sulfáty (potaš, síran draselný)
Pro další zkoušky byla použita potaš – nevnáší do produktu nežádoucí sulfáty

## Slide 13
Výsledky stanovení obsahu fází
Chart: Vliv obsahu potaše na stabilitu β-C2S
| 0.01 | 1.4999999999999999E-2 | 0.03 | 0.04
vápno | 41.8 | 39.9 | 17.6 | 6.7
β belit | 19.6 | 24.4 | 50.2 | 68.5
γ belit | 17.5 | 13.7 | 13.6 | 8
C3A | 5.6 | 6 | 5.6 | 5.3
brownmillerit | 2.6 | 2 | 4.6 | 4.6
křemen | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 0
portlandit | 2.3 | 0.5 | 3.4 | 6.9
S rostoucím obsahem potaše roste obsah β-C2S, klesá obsah γ-C2S a klesá množství volného vápna a křemene
Optimální přísada potaše je cca 4%

## Slide 14
Poloprovozní výpaly
Poloprovozní výpal hydraulické maltoviny v rotační peci a v šachtové peci
Vytěžený materiál z odkaliště byl v mobilním třídiči zbaven kořenů a jiných příměsí
Byla připravena surovinová směs kalu, mletého vápence a technické potaše
Míchání s ostatními složkami v zavlhlém stavu v míchacím zařízení používaném pro přípravu betonu
Příprava pelet na peletačním talíři (pro rotační pec)
Příprava briket na briketačním lisu (šachtová pec)

## Slide 15
Poloprovozní výpal – rotační pec
Rotační pec – délka 13 m, Ø 1,5m, výkon 1 t/hod, palivo zemní plyn
Vypáleno cca 13 tun suroviny, řízení výpalu podle obsahu volného CaO
Pelety pro výpal v rotační peci Rotační pec

## Slide 16
Poloprovozní výpal – šachtová pec
Využito šachtové pece Maerz ve Vápence Vitošov s.r.o.
Za běžného provozu pece aplikována cca 1 tuna suroviny do jedné z šachet
Po 30-36 hodinách vybrány ručně brikety na výstupu
Brikety před výpalem
Schéma šachtové pece
Maerz
Brikety po výpalu

## Slide 17
Vlastnosti vypálených produktů
vypáleny 2 typy produktů označených NHL1 a NHL2
složení určeno XRD analýzou
liší se zejména obsahem belitu a volného CaO
Chart: Fázové složení vypálených produktů
| NHL1 | NHL2
CaO (C) | 3 | 19.9
larnit (β-C2S) | 80.1 | 62.3
γ-C2S | 4.4 | 3.6
gehlenit (C2AS) | 0.5 | 1.5
brownmillerit (C4AF) | 1.9 | 1.7
C3A kubický | 5.6 | 7.2
křemen (S) | 0.7 | 0
portlandit (CH) | 3.8 | 3.8

## Slide 18
Vlastnosti vypálených produktů
Doby tuhnutí – zkoušeno na koláčcích kaše
NHL1 – počátek 6 minut, konec 7 minut
NHL2 – počátek 4 minuty → zpomalovač tuhnutí 0,2% kyselina vinná – počátek 20 minut, konec 1 hodina
U vzorku NHL2 se zpomalovačem se CaO hasilo až po konci tuhnutí, což způsobilo destrukci koláčku
Proto byl vzorek za sucha vyhašen (označení NHL2H)
NHL2H – počátek tuhnutí > 60 minut

## Slide 19
Vlastnosti vypálených produktů
Pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku – trámečky 4x4x16 cm
(MPa) | Tah za ohybu 7 dní | Tlak 7 dní | Tah za ohybu 28 dní | Tlak 28 dní
NHL1 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 6,0
NHL2 | 0,6 | 1,4 | 2,3 | 6,1
NHL2H | 0,5 | 1,1 | 1,9 | 3,1
Objemová stálost – koláčky z kaše normální konzistence, NHL1 i NHL2H bez porušení
Na povrchu koláčků bílé výkvěty – XRD zjištěno, že je to kalcit (difuze hydroxidu vápenatého + karbonatace)

## Slide 20
Závěr
Provedenými pracemi bylo ověřeno, že kal z odkaliště lze přepracovat na přirozené hydraulické vápno
Byly úspěšně vyzkoušeny aplikace produktu v reálu – stabilizace silničního podloží, zdicí malty, hrubé omítky.
Probíhají další zkoušky a příprava projektové dokumentace směřující k realizaci technologie výpalu v provozním měřítku

## Slide 21
Děkuji za pozornost.
Tento příspěvek vznikl na základě finanční podpory
projektu TAČR TA04020835 „Hydraulická pojiva připravená na bázi druhotných surovin“.

## Slide 22
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno
tel.: +420 777 202 493
e-mail: necas@vustah.cz
www.vustah.cz