## Slide 1: Srovnání sodných a vápenatých sorbentů pro suché čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadu
Boleslav Zach, Michael Pohořelý, Michal Šyc, Karel Svoboda, Miroslav Punčochář
Odpadové fórum 15.-18. 3. 2016

## Slide 2: Kontext srovnání sorbentů – současné odstraňování TZL, NOx, PCDD/F a kyselých složek

## Slide 3: Znečišťující látky ve spalinách a emisní limity (ZEVO)
Kategorie polutantů | Koncentrace v nečištěných spalinách (mg/m3) | Emisní limity – denní průměry (mg/m3)
Prachové částice | 2000 – 10000 | 10
HCl | 300 – 1500 | 10
HF | 2 – 20 | 1
SO2 | 200 - 800 | 50
NOx jako NO2 | 200 – 400 | 200
Hg + sloučeniny | 0,2 – 0,7 | 0,05
Σ (Cd a Tl + sloučeniny) | 1 - 10 | 0,05
Σ (As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, V, Zn + sloučeniny) | 10 – 80 | 0,5
Σ (PCDD/PCDF) | 1 – 4 ng/m3 | 0,1 ng/m3

## Slide 4: Teplotní omezení
Teplotní omezení katalytické oxidace PCDD/F
  T < 250 °C
  T > 450 °C
Teplotní omezení selektivní katalytické redukce NOx
  190 °C < T < 390 °C
→ Kompromisní teplota kolem 220 °C

## Slide 5: Princip reakce NaHCO3
Rozklad NaHCO3
  2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2
Reakce Na2CO3
  Na2CO3 + SO2 → Na2SO3 + CO2
Při rozkladu dochází k tvorbě reaktivního povrchu.
Přímé použití Na2CO3 je možné, ale:
  je nutná aktivace
  po aktivaci nesmí dojít k další modifikaci povrchu

## Slide 7: NaHCO3 vs. Ca(OH)2 – Povrch
Povrch vápenatých materiálů se pohybuje běžně v okolí 5–15 m2/g
Některé komerčně vyráběné sorbenty na bázi Ca(OH)2 mají garantovaný povrch přes 40 m2/g
Vliv teploty vzniku uhličitanu sodného (rozkladem hydrogenuhličitanu) na BET povrch sorbentu:
t [°C] | BET [m2/g]
140 | 11,9
300 | 4,5
400 | 2
500 | < 1

## Slide 8: NaHCO3 vs. Ca(OH)2 – Dávkované množství (stechiometrie a hmotnost)
Stechiometrie
  NaHCO3: 1,1 – 1,4
  Vápenaté sorbenty: 2 – 2,5
Dávkovaná hmotnost je srovnatelná
  molární hmotnost Ca(OH)2 je nižší
  při stejném stechiometrickém přebytku je látkové množství Ca(OH)2 poloviční (oproti NaHCO3)
  Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O
  2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2
  Na2CO3 + SO2 → Na2SO3 + CO2

## Slide 9: NaHCO3 vs. Ca(OH)2 – Další rozdíly
Termodynamické rovnováhy:
  NaHCO3: SO3 > HCl > SO2 >> HF > CO2
  Ca(OH)2: SO3 > HF >HCl >> SO2 > CO2
Ca(OH)2
  horší pro sorpci HCl z hlediska termodynamické rovnováhy i kinetiky
  vhodný pro sorpci HF
Cena NaHCO3 je násobně vyšší než cena vápenatých sorbentů
Rozpustnost produktů čištění spalin – vápenaté soli v produktech čištění spalin jsou na rozdíl od sodných většinou málo rozpustné

## Slide 10
NaHCO3 | Ca(OH)2
Není ovlivněno teplotou a vlhkostní spalin | Je ovlivněno teplotou a vlhkostní spalin
Nižší stechiometrické přebytky (srovnatelná hmotnost) | Vyšší stechiometrické přebytky (srovnatelná hmotnost)
Rozpustné produkty | Málo rozpustné produkty
Lepší z hlediska sorpce HCl | Horší z hlediska sorpce HCl
Horší z hlediska sorpce HF | Lepší z hlediska sorpce HF
Výrazně dražší | Příznivější cena

## Slide 11: Experimentální aparatura I
1 – retortový hořák
2 – souproudý vzduchový chladič
3 – spalinovod 1
4 – filtrační reaktor
5 – spalinovod 2
6 – protiproudý vodní chladič
7 – kondenzační nádoba
8 – průtokoměr

## Slide 12: Experimentální aparatura II

## Slide 13: Děkuji za pozornost
Ing. Boleslav Zach
Laboratoř procesů ochrany prostředí
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
zach@icpf.cas.cz
Práce vznikla v rámci Centra kompetence pro energetické využití odpadů (projekt TE02000236) s podporou Technologické agentury České republiky a byla spolufinancována z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT č. 20-SVV/2016).