## Slide 1
Reálné možnosti fotoaktivních povrchů pro čištění ovzduší a zlepšení životního prostředí
Ing. Jan Šubrt, CSc., Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.;
Ing. Michaela Jakubičková, Technická univerzita v Liberci

## Slide 2
9921 WOS citations

## Slide 3
Fotoelektrochemický článek navržený prof. Fujishimou

## Slide 4
117,486 WOS citations
photocatal* -
photocatal* and (TiO2 or titania or anatas* or rutil*) -
64,503 WOS citations
(TiO2 or titania or anatas* or rutil*) - 198,357 WOS citations

## Slide 5: Co je to fotokatalýza?
Fotokatalýza na TiO2:
TiO2 + hν ↔ h+v.b + e-c.b.
OH- + h+v.b → OH•
O2 + e-c.b. → O2•-
fotokatalytická aktivita:
Je obvykle definována jako míra fotokatalyzovaného rozkladu znečišťující látky, např. NOx, různých barviv, 4-chlorfenolu, kyseliny stearové, apod. modelové polutanty by měly být chemicky příbuzné znečišťujícím látkám, které mají být odstraněny

## Slide 6: Výhody a problémy fotokatalýzy
Přednosti:
Jedná se o čistě fyzikální jev, nejsou používány žádné organické chemikálie (pesticidy).
Fotokatalyzátory jsou velmi rezistentní k otravě, jsou dlouhodobě aktivní
Nejvýznamnější používaný fotokatalyzátor, TiO2 je netoxický a vcelku levný
Problémy
Fotokatalýza je dosti pomalá
Její rychlost se jen obtížně reguluje
Je nutná přítomnost světelného záření
Fotokatalyzátory jsou vesměs citlivé k jen k UV záření.
Jejich senzitizace k viditelnému záření se dosud nedaří
Kvantový výtěžek fotokatalyzovaných reakcí je nízký (max. okolo 1%)

## Slide 7
Založeno na rozšířených prvcích:
Binární: CuO, Cu2O, ZnO, NiO, MoO3, TiO2, FeSi2, FeS2, Zn3P2, Cu2S,
Cu3N, Sb2S3, Bi2S3, Fe2O3, MoS2, Co3O4, WO3
Ternární. ZnSn(N,P)2, Cu2SnS3, Cu4SnS4, Fe2(Si,Ge)S4,
Konverze sluneční energie na elektrickou - Grätzel Cells
Konverze sluneční energie na palivo - Water splitting
Samočistící nátěry - samočistící povrchy budov, místností apod.
Čištění vzduchu a vody - Ekologické nátěry (odstranění NOx a VOC )
Nejdůležitější aplikace fotokatalýzy

## Slide 9: Proč TiO2?
TiO2 je chemicky stálý
TiO2 je netoxický a bezpečný
TiO2 je rozšířený v přírodě (levný)
TiO2 nanočástice vykazují vysokou fotoaktivitu
Žádná fotokoroze
TiO2 nanočástice se snadno připravují
Je snadná příprava vrstev

## Slide 10: Fotokatalytické nátěry:
Samočisticí nátěry: Pokud jde o samočisticích nátěrových hmot, myšlenka je omezit oxidaci a křídování nátěrového filmu s velmi blízko povrchové vrstvy tak, že v průběhu času se povětrnostním vlivům dešťové vody se promývá vrchní vrstvu opouští podkladové čistý čerstvým povrch.
Antibakteriální účinek: nanočástice jsou účinné, pigmentové typy TiO2 jsou neúčinné. Vysoce efektivní fotokatalytické typy nanočástic také mohou být připraveny řízenou přípravou a následným sušením. Povlaky ničí mikroskopické řasy, bakterie, plísně.
Odstranění NOX a VOC: Tyto nátěry s vysokým obsahem TiO2 a CaCO3 jsou po ozáření UV zářením také aktivní na odstranění NOX, zvláště. Tento účinek je spojen se zvýšenou porozitou nátěrového systému.

## Slide 11
Fotokatalytické nátěry
Vysoce aktivní fotokatalytické vrstvy na povrchu stěn, stavebních materiálů, fasád a střech, dřeva a dalších materiálů
Aplikovaný nátěr by měl tvořit tenkou vrstvu 0,005 až 0,5 mm na substrátu. Tato vrstva čistí vzduch, štěpí organické a anorganické látky a vykazuje samočisticí schopnost.

## Slide 13
Typical effects of photocatalytic coatings

## Slide 14
Fotokatalytické fasádní nátěrová hmota
bílá, na silikátové bázi
(Byla vyvinuta i v rámci projektu FOPOS podporovaného MPO v letech 2000-2005)
Požili jsme:
Stejné složení
Stejná dávka fotokatalyzátoru
Stejné podmínky aplikace
Různé fotokatalyzátory
A – Degussa P-25, nanostrukturní TiO2 s vynikající dispergovatelností
B – Komerční nanostrukturní TiO2, vysoce agregovaný
C – sférické agregáty TiO2 1-3 µm

## Slide 15
Photocatalytic wall paint – silicate based

## Slide 16
Silikátové fotokatalytické nátěrové hmoty trpí zejména následujícími nedostatky:
Jsou k dispozici kryvé, především bílé odstíny
Zakrytí základních struktur - nemůže být použito pro ochranu historických památek
Jejich aktivita rozkládat znečišťující látky je poměrně nízká
Vždy obsahují organické sloučeniny - při působení UV záření vzniká formaldehyd
Je potřebný materiál vhodný pro fotokatalytickou úpravu barevných povrchů (fasád).
Formulace výhradně anorganické barvy je velmi žádoucí
Nátěr by měl být:
Vysoce transparentní
Mělo by být zabráněno rozkladu podkladového materiálu způsobeného fotoaktivitou

## Slide 17: TA03010994
Technologická agentura České republiky
Projekt: Výzkum pro výrobu multifunkčního fotoaktivního nanokompozitu k využití ve stavebnictví a nátěrových hmotách
Zahájení výroby nového kompozitního nanomateriálu s fotoaktivní funkcí v základní verzi podle patentu „Kompozitní systém s fotokatalytickou funkcí“, PUV 2010 22845). Výrobce bude společnost BL Teluria.
Cílem projektu jsou:
-Nový typ transparentního ekologického nátěru, schopného snížení koncentrace toxických látek ve vzduchu (oxidů dusíku a těkavých organických sloučenin), výrobce bude společnost BL Teluria, patentová ochrana;
- Nový typ ekologického interiérového nátěru s organickým pojivem, schopného snížit koncentraci toxických látek ve vzduchu, úpravy pro domácnosti, lékařských, průmyslových a jiných zařízeních se zvýšenými specifickými funkcemi (antibakteriální, antivirové nebo fungicidní ovlivňuje), schopnost rozkládat nikotin, formaldehyd a jiné organické molekuly, výrobce bude společnost BL Teluria výrobce, patentová ochrana;
- Nátěrový systém pro povrchovou úpravu stavebních materiálů (jako jsou omítky nebo beton), výrobce bude společnost BL Teluria
- Nátěrový systém pro povrchovou úpravu kovových konstrukcí a plastových výrobků, pilotní aplikace v podniku Retap (povrchová úprava hliníku) a Isolit Bravo (plastový povrch);

## Slide 18
Cíl
Cílem výzkumu je vyvinout kompozitní systém s fotokatalytickou funkcí, zejména jako přísada do nátěrových hmot, a ochranu povrchů pevných látek obsahující minerální kámen, beton a keramiku, plasty, textilie a celulózové materiály včetně papíru a dřeva.
Řešení
Fotokatalytický kompozit, obsahující nanočástice fotokatalyzátoru a vodné koloidní disperze nanočástic SiO2
Předmět výzkumu
Výsledek
Fotokatalytický kompozit Balclean

## Slide 19
Požadované vlastnosti
Vysoká fotoaktivita
Transparentnost pro světlo - vytvoření neviditelné fotoaktivní vrstvy na chráněném povrchu
Izolace fotokatalyzátoru od podkladu, s cílem zabránit fotokatalytickému rozkladu organických látek na chráněném povrchu.
Nízké emise těkavých
Jednoduchá aplikace

## Slide 20
Nanokompozit o složení SiO2 – TiO2

## Slide 23
Transparent coating BALCLEAN:
TiO2 – SiO2 based nanocomposite
TiO2 SiO2
SEM image and mapping

## Slide 24
TiO2 – SiO2 based nanocomposite

## Slide 25
Photoactivity determination
Test set-up – NOx removal
The test set-up is based on the test method ISO 22197-1. The test set-up consists of a metal container, in which sample is placed, with a UV-transparent glass at the top.
Air with a NO-concentration of 1 ppm is blown over the surface with a flow rate of 3 l/min. The height of the free space is 5 mm. The relative humidity is 50 %. The UV light intensity is equal to 10 W/m2 in the range between 300 and 460 nm. The maximum is at 365 nm. The sample has a surface of 50*100 mm. The concentration of NO and NO2 is measured at the outlet of the container, by means of chemo luminescence.

## Slide 26
Sample 9
Sample 13
Sample 17
Efficiency of NO removal
Stanovení fotoaktivity (odstranění NOx) - výsledky

## Slide 27
Photoactivity determination (methylene blue decomposition) - results
evaluated data
t[min] RS [mol/m2h] RB [mol/m2h] PMB [mol/m2h] ζMB [%]
80 9,14E-05 2,39E-05 6,75E-05 0,007
100 6,31E-05 1,74E-05 4,57E-05 0,005
120 5,88E-05 1,52E-05 4,35E-05 0,005
The evaluation of the results was performed in accordance with ISO 5725-2, Accuracy of measurement methods and results.
RS resp. RB , the specific degradation rates for sample resp. blank are calculated using equation : R = ΔaλV/ΔtεdA [mol/m2h]
PMB , the specific activity is calculated using equation : PMB= RS-RB [mol/m2h]
The photonic efficiency ζMB is calculated using equation : ζMB = PMB/EP *100 [%]

## Slide 28
Aplikace fotokatalytických kompozitů

## Slide 29
Ukázka povrchů obytných domů napadených řasami a plísněmi

## Slide 30
Transparentní nátěr Balclean
na bázi TiO2 – SiO2 nanocompositu

## Slide 31: Measurements in real conditions- L. 4th floor building
Volume : 408 m3
side walls : two layers of the photoactive material
VCHOD
measured substances: formaldehyde, toluene, microbial fallout
Notes: Fotoakustický plyn absorbuje danou vlnovou delku – kvantitativní
Nastavím vlnovou delku při kterem absorbuje ten toluen
Skrz filtr jde do prostoru kam se nasaje pklyn zvenku nasaje ultračervený zareni- cim vic plyn absobuje tim se zahřeje a roztáhne

## Slide 32: Model experimentální místnosti TUL

## Slide 33: The experimental room at Liberec Technical University

## Slide 34: The experimental room at the Liberec Technical University

## Slide 35
The experimental room at Liberec Technical University Evaluation of results

## Slide 37: Degradace organických látek
Chart: Time (min)
Bez čističky, jen UV
S čističkou vzduchu

## Slide 38
NO concentration (kmol m-3) contour plot for 0.11 ACH.
NO2 concentration (kmol m-3) contour plot for 0.11 ACH.
Modelové kalkulace koncentrací NOX v místnosti
Zdroj: H.A. Cubillos Sanabria, Heterogeneous Photocatalytic Oxidation of NOx Under Indoor Conditions: Experimental and Simulation Study, Faculty of Architecture, Building and Planning, Unit of Building Physics and Systems, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, the Netherlands, 2011.

## Slide 39: Microbial fallouts
mandatory microbiological test in clean rooms
maximum permissible limit of 30 fallout 30 minutes
belong fallout between the growth of bacteria at 36 degrees and the growth of mold at 25 degrees

## Slide 41: Fallout results
Chart: date
| 41869 | 41870 | 41871 | 41873 | 41877 | 41883
window 30min | 3.5 | 3.5 | 1.75 | 1 | 1
window 15min | 17.25 | 3.5 | 2.25 | 2.25 | 1.75 | 1.5
wall 15min | 6 | 3.25 | 0.5 | 2.25 | 0.25
wall 30min | 10.75 | 3.5 | 1.25 | 0.75 | 1.75 | 1.25

## Slide 42: TA03020948
Technologická agentura České republiky
Využití fotoaktivních nanopovrchů k řešení aktuálních problémů čištění vzduchu a vody
Hlavním cílem projektu je navrhnout a vyrobit tři zařízení pro hluboké čištění vzduchu nebo vody pomocí fotokatalýzy. Funkčnost výrobků bude testována za použití metody stanovené v přijatých nebo navrhovaných mezinárodních normách. Komplexní dopad těchto zařízení na životní prostředí bude hodnocen v rozsahu koncentrací znečišťujících látek, které odpovídají reálným hodnotám v životním prostředí.
Cílem bude :
1. Pilotní výroba topných panelů s duální funkcí, tj. topení a současné čištění vzduchu. Stavba pokuného zařízení. Spolupráce s firmou RETAP.
2. Stavba prototypu zařízení pro odstraňování pachů v interiéru a komplexního testování jejího vlivu na životní prostředí v obytných místnostech.
3. Design prototypového zařízení na čištění odpadních vod z defektoskopických linek. Patentová ochrana produktu a jeho testování v reálných podmínkách se skutečným odpadem. Spolupráce s firmou ATG.

## Slide 43
Účastníci:
Technická Universita v Liberci
A T G s.r.o.
Isolit-Bravo, s r.o.
Retap, s r.o.
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Ústav fyzikální chemie AV ČR, v.v.i.

## Slide 44: http://www.retap.cz/
RETAP, s.r.o.

## Slide 45
vent valve
side heat exchanger chamber
liquid heat transfer medium inlet
liquid heat transfer medium outlet
UV light source
tube
fan
space above the heat exchanger
space under heat exchanger
cladding
UV light source
Retap topný panel s duální funkcí

## Slide 46
Prototyp fotokatalytické čističky vzduchu

## Slide 47
Prototyp fotokatalytické čističky vzduchu

## Slide 48
Prototyp fotokatalytické čističky vzduchu

## Slide 49
Prototyp fotokatalytické čističky vzduchu

## Slide 50
Testing the cleaner in Certech, Belgium

## Slide 51: Rozklad VOC

## Slide 52
Závěry:
teplosměnná plocha výměníku tepla, který může být použit jak pro vytápění a chlazení, hraje zároveň roli fotokatalytického povrchu.
V interiéru je čištění cirkulujícího vzduchu na principu fotokatalýzy použito pro potlačení bakterií a virů, jakož i odstraňování pachů a toxických plynů. Výhodou ve srovnání s běžnými čističi s různými typy filtrů je, že fotokatalytický proces demineralizuje bakterie a viry, a proto nevzniká tak zvané sekundární znečištění v důsledku emisí z filtrů, tj. uvolnění nečistot z filtru zpět do okolního prostředí.
Fotokatalytická vrstva může být deponována na různých neporézních nosičích, jako je sklo, keramika, hliník, apod.
Díky konstrukci lamel je přístupný velmi velká plocha pro depozici TiO2.
Konstrukce přístroje umožňuje 100% osvětlení fotoaktivního povrchu.

## Slide 53
Thank you for your attention.