## Slide 1
Hydrogenace grafenu pomocí Clemmensenovy redukce
Alena Libánská a kol.
16.3.2016
Vysoká škola chemicko – technologická v Praze
Ústav anorganické chemie

## Slide 2
Úvod
1
Hydrogenovaný grafen
Clemmensenova reakce
Izotopové značení deuteriem
Grafen
Grafan
0 eV
3,5 eV
Valenční
pás
Vodivostní
pás
C
O H
Zn/HCl
Zn/DCl
Notes:     V posl. Let bla bla. Polovodič s nulovým zakázaným pásem – ten limituje jeho použití v aplikací (mikro a optoelekt.). Z toho důvodu modifikace ( fgrafen, grafol, bla bla .. V neposlední řadě hydrogenovaný grafen (grafan)). Shrnout vlastnosti. My jsme použili clemensku, široce použi v org. Ch. Co to je. Jednoduchá reakce neušlechtilého kovu např.s kyselinou chlorovodíkovou dochází ke vzniku nasc. Vodíkum, který je vysoce reaktivní a dokáže zredukovat i O skupiny ny grafenu. Chtěli jsme vědět ( k důkazu) kolik H pochází z kyseliny jsme použili deuterové značení.

## Slide 3
Název vzorku
HO/H/Zn
HU/H/Zn
BR/H/Zn
ST/H/Zn
HO/D/Zn
HU/D/Zn
Příprava vzorků
2
Název metody
Hofmannova
Brodieho
Staudenmaierova
Hummersova
Redukce Clemmensenou reakcí
Výchozí látka – oxid grafitu
GO + Zn + HCl/DCl
24h
Příprava oxidu grafitu
Několik metod založených na oxidaci
Vícestupňová syntéza
Zn + HCl/DCl

## Slide 4
Příprava vzorků
2
Redukce Clemmensenou reakcí
Výchozí látka – oxid grafitu
GO + Zn + HCl/DCl
24 h
Příprava oxidu grafitu
Několik metod založených na oxidaci
Vícestupňová syntéza
HCl / DCl
HO / H / Zn
Zn
+
Název metody | 
HO | Hofmannova
HU | Hummersova
ST | Staudenmaierova
BR | Brodieho

## Slide 5
    Chemická modifikace oxidu grafitu
      Morfologie (SEM)
      Elementární složení (EA)
      Chemická struktura (FT-IR, Ramanova s., HF-XPS)
Použité metody charakterizace
3
Notes:     Zde můžete vidět, že připravené látky byly charakterizovány velkým množstvím analytický technik. Z časových důvodů se budu věnovat pouze několika z nich.

## Slide 6
Morfologie redukovaného oxidu grafitu
4
SEM

## Slide 7
Složení redukovaného oxidu grafitu
5
    Elementární spalovací analýza
Chart: Elementární zastoupení H (At. %)
| HO/H/Zn | HU/H/Zn | BR/H/Zn | ST/H/Zn
Oxid grafitu | 21.89 | 25.14 | 15.05 | 11.34
Redukovaná forma | 37.91 | 11.48 | 29.7 | 13.68
Chart: Elementární zastoupení O (At. %)
| HO/H/Zn | HU/H/Zn | BR/H/Zn | ST/H/Zn
Oxid grafitu | 29.04 | 32.93 | 22.05 | 17.94
Redukovaná forma | 24.23 | 7.97 | 21.21 | 13.17

## Slide 8
Chemická struktura redukovaného oxidu grafitu
6
HR - XPS analýza
Vzorek | C=C | C-C C-H | C-O | C=O | O-C=O | π - π*
HO/H/Zn | 62,7 | 14,0 | 2,3 | 9,4 | 0,6 | 11,0
HU/H/Zn | 55,6 | 13,7 | 8,6 | 6,1 | 7,7 | 8,3
BR/H/Zn | 54,5 | 16,2 | 6,0 | 8,5 | 6,6 | 8,2
ST/H/Zn | 52,4 | 19,5 | 6,2 | 9,1 | 4,8 | 8,0
Notes:     Říct, který je nejreaktivnější – svolný k redukci.

## Slide 9
Chemická struktura redukovaného oxidu grafitu
7
    Ramanova spektroskopie
Chart: Poměr D/G
| HO/H/Zn | HU/H/Zn | BR/H/Zn | ST/H/Zn
Oxid grafitu | 0.31 | 0.64 | 0.72 | 0.77
Redukovaná forma | 1.4 | 1.56 | 1.23 | 1.05
Notes:     Říct, který je nejreaktivnější – svolný k redukci.

## Slide 10
    RBS/ERDA
Deuterovaný redukovaný oxid grafitu
8
Chart: Obsah (at. %)
| HO/H/Zn | HO/D/Zn | HU/H/Zn | HU/D/Zn
Obsah vodíku | 19.4 | 3.9 | 9.9 | 6.9
Obsah deuteria | 0 | 10.8 | 0 | 4.2

## Slide 11
Studium Clemensenovy reakce
9
XPS
Vzorek | C=C | C-C C-H | C-O C=O O-C=O | π - π*
HO-C | 34,8 | 43,3 | 19,7 | 2,2
HO-N | 43,2 | 11,2 | 42,4 | 3,1
HOGO | 50,7 | 0,1 | 44,8 | 4,5
FT-IR
 HCl
Zn
GO
Zn + GO
 HCl

## Slide 12
Shrnutí:
Provedena syntéza hydrogenovaného grafenu
Deuteriovým značením se prokázal původ vodíku
Studován mechanismus Clemmensenovy reakce
Pokračování:
Měření elektrochemických vlastností
Příprava grafanu z uhlíkových vláken
Příprava halogenovaných grafenů
10
Závěr