## Slide 1: Deuteriem značený oxid grafitu - klíč k pochopení mechanizmu termické redukce oxidu grafitu
Ing. Daniel Bouša

## Slide 2: Grafen
Monoatomární vrstva sp2 vázaných atomů C
2D struktura
Výjimečné vlastnosti

## Slide 3: Aplikační potenciál
Tranzistory
Transparentní elektrody
Solární články
Baterie a superkapacitory
…. a spoustu dalších

## Slide 4: Příprava grafenu
Metody Bottom-up
CVD
Sublimace Si z SiC
Příprava grafenu na velké ploše
Vhodné zejména pro mikroelektroniku
Nelze připravit ve velkém množství

## Slide 5: Příprava grafenu
Metody Top-down
možnost přípravy grafenu v průmyslovém měřítku
malé krystaly, nahodilé uspořádání
Mechanická exfoliace grafitu
Oxidace grafitu a následná redukce oxidu grafitu za vzniku grafenu
Chemická redukce
Termická redukce

## Slide 6: Předchozí práce
O. Jankovský, Š. H. Kučková, M. Pumera, P. Šimek,
D. Sedmidubský and Z. Sofer, New J. Chem., 2014, 38, 5700-5705.
Carbon Fragments are Ripped off from Graphite Oxide Sheets during their Thermal Reduction.
A. Ambrosi, G. K. Wong, R. D. Webster, Z. Sofer and M. Pumera, Chemistry–A European Journal, 2013, 19, 14446-14450.
Carcinogenic Organic Residual Compounds Readsorbed on Thermally
Reduced Graphene Materials are Released at Low Temperature

## Slide 7: Příprava oxidu grafitu
Hofmann
98 % H2SO4
65 %HNO3
KClO3
Hummers
98 % H2SO4
KMnO4
NaNO2
Brodie
98 %HNO3
KClO3
Staudenmaier
98 % H2SO4
98 %HNO3
KClO3

## Slide 8: Termická redukce oxidu grafitu
H2 atmosféra
800 °C
100 kPa
stupeň exfoliace
stupeň redukce
N2 atmosféra
800 °C
100 kPa
Tepelný proces doprovází redukce a exfoliace
Rychlý ohřev > rozklad organických skupin > exfoliace vznikajícími plyny

## Slide 9: GC-MS exfoliačních produktů

## Slide 10: Síra
Hofmann, Hummers, Brodie, Staudenmaier
Přítomna zejména jako ester kyseliny sírové
> rozklad na SO2
CS2, thiofen, benzotiofen, dibenzotiofen
H2S v případě H2 atmosféry

## Slide 11: Dusík
Přítomen zejména ve formě nitrilových skupin
Akrylonitril Benzonitril

## Slide 12: Kyslík
Většina kyslíkatých skupin rozložena na CO2 a CO
Benzofuran Dibenzofuran
Fenol

## Slide 13: Uhlík
Benzen Toluen Naftalen Fenanthren
Antracen Fluoren Acenaftylen
Chrysen

## Slide 14: Kvantifikace exfoliačních produktů
N2
H2
Látka | ppm
Benzen | 20
Toluen | 10
Naftalen | 1
Látka | ppm
Benzen | 285
Toluen | 11
Naftalen | 20
ostatní látky pod mezí detekce (0,1 ppm)

## Slide 15: Značení deuteriem
Výměna H za D ultrasonikací v D2O
Pouze u kyselých H v –COOH
-COOH umístěné převážně na hranách GO krystalu
Poměr D/H určen pomocí
RBS a ERDA

## Slide 16: Mechanizmus-Dekarboxylace
D detekováno v exfoliačních produktech
> hydrogenační mechanizmus termické exfoliace

## Slide 17: Mechanizmus-Vznik aromátů
Detekovány deuterované aromáty
Odtrhávání grafenového krystalu začíná od kraje (původní umístění –COOH)

## Slide 18: Závěr
Vedle CO,CO2 a H2O vznikají ještě aromatické deriváty (radikálový mechanizmus)
Redukci/exfoliaci doprovází hydrogenace
Rozpadem grafenu vzniká převážně benzen a naftalen
1 kg grafenu > 0,3 g VOC (3 g v H2)

## Slide 19: Poděkování
Ondřej Jankovský
Vlastimil Mazánek
Alena Libánská
Michal Nováček
David Sedmidubský
Jan Luxa
Zdeněk Sofer
Anna Macková