## Slide 1: Oxidace uhlíkových nanotrubic – syntéza nanopásků oxidu grafenu
Ing. Michal Nováček a kolektiv

## Slide 2: Úvod
Uhlíkové nanotrubice
Oxid grafitu (GO)
GO jako prekurzor pro syntézu grafenu
Chlorečnanové a manganistanové metody

## Slide 3: Uhlíkové nanotrubice CNT
Alotropická modifikace uhlíku s sp2 vazbou
Tepelná a elektrická vodivost
Optika, elektronika, konstrukční materiály
Rakovina plic a ekologická rizika

## Slide 4: Oxid grafitu GO
Závislost na metodě přípravy
Oxidace čistého grafitu za extrémních podmínek
Navázání funkčních skupin
Růst mezirovinné vzdálenosti ve směru osy z

## Slide 5: Oxidace CNT
Částečná oxidace na koncích CNT
Dvě možnosti úplné oxidace:
  Polymer → odleptání ionizovaným Ar
  Metodami oxidace GO

## Slide 6: Syntéza: chlorečnanové metody
Oxidace KClO3
Míchání, 60min, 0°C 4 dny, 20°C
Kyseliny (0°C) Míchání, přídavek CNT
Dekantace Voda,5% HCl, Voda
Sušení, Mletí úprava pro charakterizace
Hofmanova metoda:
Chemikálie: CNT, H2SO4 (98%), HNO3 (65%), KClO3
Staudenmaierova metoda:
Chemikálie: CNT, H2SO4 (98%), HNO3 (98%), KClO3

## Slide 7: Syntéza: Manganistanové metody
Kyselina (0°C) Míchání, přídavek CNT a NaNO3
Oxidace KMnO4
Míchání, 90min, 0°C 30min, 35°C
Přídavek 140 ml H2O
15min 70°C
Dekantace Voda, 3%H2O2, Voda
Sušení, Mletí úprava pro charakterizace
Míchání směsi CNT a KMnO4
Zalití směsí kyselin vychlazených na 0°C
Míchání 180min při 50°C, Ochlazení na 20 °C, vlití na směs 200g ledu a 3ml 30%H2O2
Dekantace Voda
Sušení, Mletí úprava pro charakterizace
Hummersova metoda:
Chemikálie: CNT, H2SO4 (98%), NaNO3, KMnO4
Tourova metoda:
Chemikálie:CNT, H2SO4 (98%), H3PO4(65%), KMnO4

## Slide 8: XPS/ Spalovací elementární analýza
Chart: XPS HO-GO-CNT
| %(C=C) | %(C-C) | %(C-O) | %(C=O) | %(C(O)-O) | %(π-π)
 | 35.4 | 21 | 28.6 | 9.3 | 3.6 | 2.1
Chart: XPS ST-GO-CNT
| %(C=C) | %(C-C) | %(C-O) | %(C=O) | %(C(O)-O) | %(π-π)
 | 30.9 | 20.9 | 27.2 | 11.6 | 6.1 | 3.3
Chart: XPS HU-GO-CNT
| %(C=C) | %(C-C) | %(C-O) | %(C=O) | %(C(O)-O) | %(π-π)
 | 49.4 | 15 | 21.7 | 6.1 | 3.8 | 4
Chart: XPS TO-GO-CNT
| %(C=C) | %(C-C) | %(C-O) | %(C=O) | %(C(O)-O) | %(π-π)
 | 23.5 | 22.5 | 12.1 | 29.1 | 7.8 | 5
Chart: At.% kyslíku CHNS-O
| HO-GO-CNT | ST-GO-CNT | HU-GO-CNT | TO-GO-CNT
 | 34.49 | 36.38 | 30.37 | 48.6

## Slide 9: XPS

## Slide 10: Ramanova spektroskopie
METODA | D/G
Ho-Go | 0,91
Hu-Go | 1,12
To-Go | 0,95
St-Go | 0,96

## Slide 11: Inherentní elektrochemie

## Slide 12: SEM/STEM
SEM
STEM

## Slide 13: AFM

## Slide 14: Závěr
Částečně naoxidované CNT- HNO3
Podobnost při oxidaci Hofman-Staudenmaier
Překvapivě nízká oxidace Hummers-rizika!!!
Nanopásky pouze Tour
Další výsledky: R. Gusmao, Z. Sofer, M. Novacek, J. Luxa, S. Matejkova, M. Pumera, Multifunctional electrocatalytic hybrid carbon nanocables with highly active edges on their walls, Nanoscale, (2016). DOI: 10.1039/C6NR00636A