## Slide 1: Grafen - amorfní chalkogenidy přechodných kovů pro vývoj vodíku
  Jan Luxa a kol.

## Slide 2: Úvod
Obnovitelné zdroje energií  H2
Cena platinového katalyzátoru
Využití chalkogenidů přechodných kovů v kombinaci s vodivou grafenovou matricí
Vysoké přepětí

## Slide 3: Příprava materiálů
(NH4)2MoS4/ (NH4)2WS4
+
Hoffman GO
+
DEG
Ultrazvuk
30m
Autokláv
200°C, 24h
Promývání H2O + MeOH
MoSx/rGO A
MoSx/rGO B
WSx/rGO A
WSx/rGO B

## Slide 4: Morfologie

## Slide 5: Morfologie

## Slide 6: Rentgenová difrakce

## Slide 7: Ramanova spektroskopie
Vzorek | Poměr D/G
MoSx/rGO A | 0.95
MoSx/rGO B | 0.83
WSx/rGO A | 0.92
WSx/rGO B | 0.95

## Slide 8: Chemické složení - XPS
Vzorek | C 1s at. % | O 1s at. % | Mo 3d at. % | W 4f at. % | S 2p at. %
MoSx/rGO A | 68.7 | 19.8 | 2.5 | - | 9.0
MoSx/rGO B | 69.9 | 18.0 | 3.0 | - | 9.1
WSx/rGO A | 85 | 11.3 | - | 0.4 | 3.3
WSx/rGO B | 78.2 | 11.8 | - | 1.3 | 8.7

## Slide 9: Vazebné poměry– C 1s
Chart: MoSx/rGO A
MoSx/rGO A | 89.26 | 10.74
Chart: MoSx/rGO B
84.46 15.54 | 84.46 | 15.54
Chart: WSx/rGO A
WSx/rGO A | 78.15 | 21.85
Chart: WSx/rGO B
WSx/rGO B | 53.48 | 46.52
Uhlíkový skelet
Kyslíkaté funkční
skupiny

## Slide 10: Stupeň oxidace – Mo 3d, W 4f
Vzorek | M6+ (at. %)
MoSx/rGO A | 11
MoSx/rGO B | 14
WSx/rGO A | 41
WSx/rGO B | 39

## Slide 11: Vývoj vodíku
Vzorek | Přepětí (V)
MoSx/rGO A | 0.43
MoSx/rGO B | 0.32
WSx/rGO A | 0.85
WSx/rGO B | 0.84
rGO | 0.97
Pt/C | 0.14

## Slide 12: Vývoj vodíku
Kroky probíhající při redukci vodíku:
  Volmerův krok: H3O+ + e- → Hads + H2O ; b ≈ 120 mV/dek
  Heyrovského krok: Hads + H3O+ + e- → H2 + H2O ; b ≈ 40 mV/dek
  Tafelův krok: Hads + Hads → H2 ; b ≈ 30 mV/dek
Vzorek | Tafelova směrnice
MoSx/rGO A | 37
MoSx/rGO B | 35
WSx/rGO A | 147
WSx/rGO B | 186
rGO | 175
Pt/C | 32

## Slide 13: Závěr
Katalytická aktivita závisí na velikosti amorfních části chalkogenidů přechodných kovů
Velkým podílem přispívá i míra oxidace připravených materiálů