## Slide 1: Porovnání hodnot záchytu CO2 na hydrotalcitech ve fluidním režimu a v reaktoru s pevným ložem
Ing. Barbora Miklová
M. Staf, V. Vrbová
21. 3. 2017 – Konference TVIP 2017, Hustopeče

## Slide 2: Carbon Capture and Storage
= „odstranění CO2 ze zdroje a jeho
uložení do hlubinných geologických formací“
Výroba tepla a elektřiny
Separace CO2
CO2 dehydratace, komprese, přeprava a uskladnění
Post-combustion záchyt
Pre-combustion záchyt
Oxy-fuel
CO2
vzduch
spaliny
palivo
N2, H2O, O2
Zplynění nebo parciální oxidace
palivo
Separace
vzduch
O2
N2
CO2
Výroba tepla a elektřiny
palivo
Separace
vzduch
O2
N2
CO2, (H2O)
Recyklace CO2, (H2O)
H2
Výroba elektřiny

## Slide 3: Post-combustion
Jedna z variant odstraňování CO2
Odstranění ze spalin
Retrofit
Realizace: absorpce, adsorpce, membránová separace
Adsorpce – různé adsorpční materiály

## Slide 4: Hydrotalcitové sloučeniny
Aniontové jíly nebo vrstevnaté hydroxidy
Výměna dvojmocných kationtů s trojmocnými ve středu oktaedrů vytváří pozitivní náboj v brucitových vrstvách
Vrcholy oktaedrů jsou tvořeny hydroxylovými skupinami

## Slide 5: Příprava hydrotalcitových sloučenin (HTS)
Dva roztoky:
Roztok A byl po kapkách přidáván do roztoku B, t = 20 min
Precipitát byl krystalizován 18 h při teplotě 65 °C
Filtrace sušení kalcinace
Impregnace K2CO3 sušení kalcinace
Roztok | Použité chemikálie
A | Mg(NO3)2 · 6H2O + Al(NO3)3 · 9H2O
B | NaOH + Na2CO3

## Slide 6: Schéma aparatury s fixním ložem
1, 2 – tlakové lahve (N2; N2+CO2), 3 ‒ jehlový ventil, 4 ‒ digitální hmotnostní průtokoměr, 5 ‒ elektromagnetický regulátor, 6 ‒ bypass, 7 ‒ teploměr, 8 ‒ dno reaktoru, 9 ‒ vertikální cylindrická pec, 10 ‒ vrstva vzorku, 11 ‒ nůžkový zvedák, 12 ‒ spirálové chladiče, 13 ‒ kulové kohouty, 14 ‒ digitální hmotnostní průtokoměr, 15 ‒ infračervený analyzátor, 16 ‒ bubnový plynoměr, 17 ‒ výstup plynu z aparatury

## Slide 7: Schéma fluidní aparatury
1, 2 – tlakové lahve s plyny, 3 – kulový ventil, 4 – digitální hmotnostní průtokoměr s elektromagnetickým regulátorem, 5 – manostat, 6 - vertikální tří zónová pec, 7 – digitální regulátor pece, 8 – křemenný fluidní reaktor, 9 – teploměr, 10 – spirálový chladič, 11 – infračervený analyzátor, 12 – PC, 13 – bubnový plynoměr, 14 – výstup plynu z aparatury

## Slide 8: Charakterizace HTS

## Slide 9: Porovnání zachyceného/uvolněného množství CO2 na HTS

## Slide 10: Karbonatace HTS 4

## Slide 11: Kalcinace HTS 4

## Slide 12: Závěry
Hydrotalcity testovány ve dvou aparaturách:
  Reaktor s pevným ložem HTS 2 a HTS 3
  Fluidní reaktor HTS 4
Hodnota záchytu HTS 2 – 1,49 g CO2 ·100 g-1
Hodnota záchytu HTS 3 - 1,68 g CO2 ·100 g-1
Hodnota záchytu HTS 4 – 1,30 g CO2 ·100 g-1
Stabilní v průběhu kalcinace/karbonatace
Nízká teplota regenerace (500 °C)
Rychlá regenerace i karbonatace
Možná aplikace v procesu odstraňování CO2

## Slide 13: Děkuji za pozornost