## Slide 1: Absorpce kontaminantů z odpadního plynu za využití membránových kontaktorů
Václav Durďák, Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Petra Kubínová

## Slide 2: Členění
VOCs
Možnosti regulace
Technologie ke snižování emisí
Technologie membránových kontaktorů
Laboratorní experimenty

## Slide 3: VOCs
Emise VOCs v ČR (zdroj CHMI)
VOCs – definice (zákon č. 201/2012), VOCs x SVOCs
VOCs společně s NOx – prekurzory ozonu
V období 1989-2013 snížení emisí VOCs o 70,8 %
Rozptylové podmínky – kritická situace začátku 2017
Nejvíce ohrožené regiony ČR – Ústecký a Moravskoslezský
Globální nárůst obyvatel a průmyslu
Chart: [tis. t/rok]
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Malé stacionární | 147.2586 | 148.0421 | 140.1667 | 135.4577 | 132.3883 | 129.5567 | 127.3082 | 125.5498 | 120.0666 | 116.3552 | 115.6553 | 102.4349 | 100.0926 | 99.1115 | 93.1947
Velké stacionární | 17.604 | 17.56 | 3.744 | 19.435 | 18.512 | 18.607 | 18.841 | 17.729 | 18.252 | 17.116 | 19.189 | 18.167 | 16.997 | 20.567 | 21.061
mobilní zdroje | 72.7989 | 71.654 | 68.1432 | 66.7285 | 60.279 | 55.7255 | 52.3247 | 49.7858 | 42.3344 | 35.7659 | 30.2724 | 27.5124 | 25.3052 | 23.7486 | 23.1321
Celkem | 237.6615 | 237.2561 | 212.0539 | 221.6212 | 211.1793 | 203.8892 | 198.474 | 193.0646 | 180.653 | 169.2372 | 165.1167 | 148.1143 | 142.3948 | 143.4271 | 137.3878

## Slide 4: Možnosti regulace emisí
Snížení výroby, spotřeby…
  Nárůst obyvatelstva, zvyšující se poptávka, nárůst průmyslu…
Zkvalitnění čištění OP - pozitivní trend x ekonomika
  Průmysl vs. malé zdroje znečištění
  Přenos znečištění
Současné možnosti čištění
  Destrukce x imobilizace/destrukce
    Biofiltr, termická oxidace přímá/katalytická
    Kondenzace, adsorpce, absorpce

## Slide 5: Technologická omezení
Destrukce
  Termická oxidace - účinnost až 96 - 99,9 % - vysoká energetická náročnost při ↓ koncentraci - katalytické jedy
  Biofiltr - účinnost dle látky a typu filtru (až 90 %) - velmi individuální biodegradabilita látek
Imobilizace
  Kondenzace - účinnost 60 - 90 % - závisí na bodu varu látek a typu chlazení - nekondenzující plyny, ↑ energetická náročnost
  Adsorpce - účinnost 60 - 85 % - desorpce při zvýšení teploty OP - kompetitivní sorpce, vodní pára, regenerace
  Absorpce - běžný způsob čištění odpadních plynů - není běžně využíván k záchytu VOCs - technologicky komplikované, ↓ účinnost - aplikace Membránových kontaktorů

## Slide 6: Technologie MK
Nedisperzní extrakce v pórech membrány
Membrána je pouze pasivní bariéra
  (x jiné membránové procesy)
Hnací silou je koncentrační gradient
Styk dvou fází
  Kapalina/plyn
  Kapalina/kapalina
Eliminace běžných provozních nedostatků kolonových systémů
  → pěnění, přeplňování, vznik preferenčních toků
  Stripování
  Extrakce
  Absorpce

## Slide 7: Teorie MK
Materiál a provedení membránového kontaktoru
  Polymerové: PP, PE, PVDF, PTFE
  Anorganické: Zeolity, skleněná vlákna, uhlíkaté trubičky
  (Kompozitní)
Geometrické provedení
  Plochá membrána
  Duté vlákno
Výběr vhodného rozpouštědla
  Vysoká afinita
  Netoxické
Tlakové podmínky
  Rovnováha
  Průrazný tlak

## Slide 8: Laboratorní experimenty 1/2
Cíl: Ověření možnosti absorpce vybraného zástupce VOCs do zvoleného absorpčního rozpouštědla
Absorpce par Toluenu do rozpouštědla bis (2-ethylhexyl) adipát (DEHA)
Materiály
  Spojovací materiál - mosaz, tygonové hadice, sklo
  Měření a regulace - mechanické

## Slide 9: Laboratorní experimenty 2/2
Membránový kontaktor Zena Membranes
Materiál housingu | PVC-U
Materiál vláken | PP
Počet vláken | 1400
Pevnost v tahu (1 vlákno) | 2 N
Délka vláken | 170 mm
Vnější průměr vlákna | 290 μm
Tloušťka stěny | 33 μm
Velikost pórů | 0,1 μm
Porozita | 50 %
Celková plocha vláken | 0,22 m2

## Slide 12: Hodnocení experimentů
Semi-kontinuálním režim
  1,5 l DEHA,
  510 minut – časové úseky 30 min až 2 hodiny
Alikvótní podíl vzorků se rozpustil v hexanu.
Hexanový extrakt byl analyzován na plynovém chromatografu DANI Master (GC-FID).
Průběh procesu
Účinnost absorpce
  Podíl odpařeného toluenu a toluenu zachyceného v absorpčním rozpouštědle.

## Slide 13: Výsledky a diskuse 1/2
Chart: čas experimentu [min]
| 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510
Analyticky stanovené množství toluenu v DEHA | 0.016868 | 0.14749 | 0.2361 | 0.81292 | 1.1917 | 1.5989 | 1.9 | 2.2656 | 2.1357 | 2.6 | 2.7306
odpařené množství toluenu | 0.38 | 0.4336 | 0.7998 | 1.1491 | 2.2983 | 3.2387 | 3.7682 | 4.2738 | 4.7042 | 5.2042 | 5.7042
Odpařené x analyticky stanovené množství
Ohřev absorpční kapaliny
Aktivní chlazení

## Slide 14: Výsledky a diskuse 2/2
Maximální účinnost 70 %
Průměrná účinnost 50 %
Obtížné provozování aparatury
Mechanické řízení
Chart: čas experimentu [min]
| 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510
účinnost | 4.439 | 34.0158 | 29.5199 | 70.7412 | 51.8527 | 49.3675 | 50.423 | 53.0116 | 45.4008 | 36.8408 | 47.8707

## Slide 15: Závěr
Využitelnost technologie MK k záchytu emisí VOCs
Jednoduchý up-scaling
Lepší řízení laboratorního procesu
Přenositelnost výsledků mezi laboratoří a praxí
Geometrie modulů
Další plánované aplikace technologie MK
Financováno z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT č. 20-SVV/2016)

## Slide 16: Zdroje
Emice VOCs v ČR (data pro graf) http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emisnibilance_CZ.html
Zpráva MŽP a CENIA Životní prostředí a jeho změna od roku 1989 do současnosti http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/Zmena%20ZP_1989-2013_grafy_tabulky_text.pdf
Obrázek na slidu “Možnosti regulace emisí“ Zhang, Y., et al., Tropospheric ozone change from 1980 to 2010 dominated by equatorward redistribution of emissions. Nature Geoscience, 2016.
Snižování emisí NOx v U.S.A. https://www.nasa.gov/content/goddard/new-nasa-images-highlight-us-air-quality-improvement/
Zpráva MŽP Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách u stacionárních zdrojů nespadajících pod BREF,Těkavé organické látky (VOC) – procesy a odstraňování http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/techniky_u_stacionarnich_zdroju_vystup_projektu/$FILE/OOO-Tekave_organicke_latky-20160222.pdf
Financováno z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT č. 20-SVV/2016)