## Slide 1
Centrum výzkumu Řež, s.r.o
Technologie MSO:
Ekologická možnost likvidace odpadů s vysokou korozní rychlostí materiálů
Ing. Vojtěch Galek,
Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D, Petr Pražák
22.3.2017

## Slide 2: Co je MSO?
proces vysokoteplotní likvidace organických odpadů
bezplamenná konverze na CO2, vodní páru a nespalitelné složky
kyselé odplyny a těžké kovy zachyceny v tavenině → eliminace procesu čištění spalin
výhody vs. nevýhody MSO
využití tavenin solí o různém složení
  alkalické uhličitany (Na2CO3, atd.)
  směsi alkalických uhličitanů (Na2CO3, Li2CO3, K2CO3)
Výhody | Nevýhody
nižší pracovní teploty než při spalování | nižší účinnost než spalovací procesy
snížení emisí nebezpečných rad. odpadů | vysoká korozivita prostředí
teplotní celistvost celého procesu | 

## Slide 3: Možné spalované materiály
Druh odpadu | Účinnost spalování (%)*
ionexy | ≥ 90
PCB | ≥ 85
trichlorbenzen | ≥ 85
různé průmyslové odpady | ≥ 90
simulované štěpné produkty | ≥ 85 v soli
hexachlorbenzen | ≥ 85
*vyšší účinnosti dosaženo optimalizováním dávkování

## Slide 4: Možné spalované materiály - vysycené ionexy
primárně likvidované materiály v MSO
silně opotřebované ionexy, které nelze regenerovat
modelová směs anexu a katexu v poměru 1:1
různé vysycení vzorků: 40 – 90%
dopování prvky Fe, Mn, Cs, Sr
simulování aktivity pomocí CsNO3, SrCO3

## Slide 5: MSO – laboratorní aparatura
jednostupňový systém
možnosti využití různých tavenin (např. Eutektická směs Li2CO3 – Na2CO3 – K2CO3)
výhodnější dvoustupňový systém
  vyšší účinnost záchytu nebezpečných látek (Cs)
  vyšší účinnost oxidace odplynů (nižší poměr CO:CO2)
  možnost využít dva druhy tavenin – s nízkým bodem tání a s vysokým bodem tání
    Eutektická směs – 450 °C
    Na2CO3 – 900 °C

## Slide 6: Cíle práce
provedení korozních experimentů s keramickými vzorky
změření hmotnostních úbytků a stanovení otevřené pórovitosti
určení optimálního počtu reaktorů v MSO na základě rešerše
optimalizace dávkování pevného paliva

## Slide 7: Experimentální část
vzorky připraveny metodou plazmového nástřiku, dodané ÚFP AVČR
6 různých vzorků ve formě plíšků a trubek
  hnědý korund
  bílý korund
  ZrSiO4
  spinel
  eucor typ 1 a typ 2
použita boritanová tavenina
provozní podmínky
  950 °C
  pH ≈ 12
  čas expozice: 2, 4, 6 hodin
Složka | Hmotnostní vzorek (%)
H3BO3 | 37
NaOH | 18
NaNO3 | 46

## Slide 8: Výsledky Hmotnostní úbytky
Chart: doba expozice (h)
| 0 | 2 | 4 | 6
hnědý korund | 0 | 0.16469 | 0.20153 | 0.38353
bílý korund | 0 | 0.13965 | 0.27202 | 0.38254
ZrSiO4 | 0 | 0.12064 | 0.6542 | 0.62642
Spinel | 0 | 0.22897 | 0.4025 | 0.47667
Eucor run 2 | 0 | 0.15922 | 0.30879 | 0.31877
Eucor run 1 | 0 | 0.088961 | 0.42714 | 0.4789

## Slide 9: Výsledky Otevřená pórovitost
Chart: doba expozice (h)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
hnědý korund | 0.03678 | 0.03174 | 0.035307 | 0.038556
bílý korund | 0.06051 | 0.042952 | 0.047039 | 0.044502
ZrSiO4 | 0.04686 | 0.028485 | 0.024756 | 0.030727
Spinel | 0.05436 | 0.045894 | 0.032339 | 0.03233
Eucor run 2 | 0.01724 | 0.012948 | 0.018037 | 0.019217
Eucor run 1 | 0.01389 | 0.01323 | 0.017828 | 0.016725

## Slide 10: Výsledky Povrchové změny
zbarvení vzorků ionty železa
povrchové nerovnosti u některých vzorků

## Slide 11: Závěr
provedeny experimenty v modelové tavenině boritanové soli
vyhodnoceny hmotnostní úbytky a hodnoty otevřené pórovitosti u keramických vzorků
snížení otevřené pórovitosti
nový dávkovací systém a optimalizace dávkování
hmotnostní úbytky
žádný z použitých vzorků není vhodný jako ochranný materiál kovového reaktoru při použití boritanové soli
vhodnější | méně vhodné
Eucor – typ 2 | ZrSiO4
Hnědý korund | Spinel
Bílý korund | Eucor – typ 1

## Slide 12
11
Děkuji za pozornost.
vojtech.galek@cvrez.cz