## Slide 1
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, Katedra silničních staveb
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební
Katedra mechaniky, Katedra silničních staveb
Využití recyklovaného betonu při výrobě nových stavebních materiálů
J. Trejbal, Z. Prošek, P. Tesárek, J. Valentin

## Slide 2: Obsah:
Úvod a motivace
Recyklace betonu
Mikro-plnivo ve vláknových kompozitních materiálech
Mikro-plnivo jako adhezní agent
Vláknitá výztuž a její úprava
Cementová matrice s recyklátem
Testy mezifázové soudržnosti
Závěr
J. Trejbal
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, Katedra silničních staveb
2/12

## Slide 3: Úvod a motivace:
Produkce stavebního a demoličního odpadu (SDO)
  Světově: 3 až 10 miliard tun
  ČR: 3,5 milionů tun
  EU: demolice 50 milionů tun betonových konstrukcí
  Omezení produkce
  Zákaz skládkování
  Recyklace SDO: 50-70 %
            20 %
            40 %
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, Katedra silničních staveb
90 % beton + zdivo
J. Trejbal
3/12

## Slide 4: Recyklace betonu:
Separace drceného materiálu
  Ocel
  Kusový odpad: kamenivo
  Prachový odpad: cement
  (až 10 % nehydratovaných zrn)
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, Katedra silničních staveb
J. Trejbal
Mikro-mletí
  Mikro-plnivo
  Aktivní mikro-plnivo
Hledání efektivní aplikace
Zdroj: J. Topič, Z. Prošek: Properties and microstructure of cement paste including recycled concrete powder, Acta Polytechnica, 2017
4/12

## Slide 5: Mikro-plnivo ve vláknových kompozitních materiálech:
Vláknobeton
  Polymerová makro-vlákna + betonová směs
  ČSN EN 14845-2
  Požadovaná minimální reziduální pevnost při 3-bodobé ohybové zkoušce
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, Katedra silničních staveb
J. Trejbal
Mezifázová interakce
  Nízká soudržnost cementové matrice s povrchy vláken
  Fyzikální a chemické modifikace vláken
  Využití zrn mletého recyklátu pro zajištění mezifázové adheze
5/12

## Slide 6: Mikro-plnivo jako adhezní agent:
Role zrn mletého recyklátu
  Princip adhezních klínků
  Členitá morfologie vláken
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, Katedra silničních staveb
J. Trejbal
6/12

## Slide 7: Vláknitá výztuž a její úprava:
Vlákna
  Spokar PP
  d = 0,305 mm, l = 60 mm, E = 6,1 GPa, σ+ = 440 MPa, ρ = 900 kg/m3
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, Katedra silničních staveb
J. Trejbal
Úprava vláken
  Plazmatické modifikace: indukované nízko-teplotní nízko-tlakové plazma v O2 atmosféře
  Expozice: 5-120 sekund
7/12

## Slide 8: Vláknitá výztuž a její úprava:
Smáčivost vodou
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, Katedra silničních staveb
J. Trejbal
Zdrsnění povrchu
8/12

## Slide 9: Cementová matrice s recyklátem:
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, Katedra silničních staveb
J. Trejbal
Matrice
  CEM I 42,5 – 70 % hm., recyklát 30 % hm.
  w/c = 0,40, 0,41
  Tělesa 25×20×30 mm
Recyklát
  Pražce PB2, SB8
  Mletí LAVARIS (vysokorychlostní mlýny)

## Slide 10: Testy mezifázové soudržnosti:
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, Katedra silničních staveb
J. Trejbal
Pull-out testy
  6 vzorků
  Řízeno posunem (2 mm/min.)
  τmax, τ3,5 [MPa]
τmax [MPa]
  τ3,5 [MPa]
10/12

## Slide 11: Testy mezifázové soudržnosti:
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, Katedra silničních staveb
J. Trejbal
Numerické simulace
  OOFEM
  40×40×160 mm, 0,75 obj. % vláken, CEM / CEM+REC matrice
11/12

## Slide 12: Závěr:
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Fakulta stavební, Katedra mechaniky, Katedra silničních staveb
J. Trejbal
Zvýšení soudržnosti mezi vlákny a matricí bylo prokázáno
Potenciál využití: vláknobeton
Děkuji za pozornost
(jan.trejbal@fsv.cvut.cz)