## Slide 1
Ing. Tereza Pavlů, Ph.D
Bc. Jan Pešta
Recyklovatelnost stavebních materiálů a možnosti jejich využití ve stavebnictví
Betony (25,4 %) |  | 
Specifikace | Rizika spojená s přeměnou na druhotné suroviny | Možné způsoby využití
Betony z podlah a základů | Kontaminace zeminou – víceúrovňové třídění | Násypy, podsypy, zásypy
 |  | Podkladní vrstva pro základovou desku
 |  | Betony nižších tříd
Konstrukční betony | Oddělení výztuže | Betony vyšších tříd především pro základové konstrukce a konstrukce v interiéru
 |  | Jemnozrnné složky jako vstupy pro alternativní pojiva či inteligentní aktivované filery.
Využití jako náhrada hrubé frakce kameniva v betonu Norma ČSN EN 206 +A1 umožňuje nahradit až 50% hrubé frakce kameniva betonovým recyklovaným kamenivem typu A (>95% betonu a původního kameniva). V závislosti na expoziční třídě. Recyklované kamenivo má vyšší nasákavost v porovnání s přírodním kamenivem, která je způsobena především cementovou pastou na povrchu původního kameniva. Vyšší nasákavost ovlivňuje zpracovatelnost čerstvé směsi a efektivního vodního součinitele betonu. Pevnost v tlaku je ovlivněna spolupůsobením původní cementové pasty ulpívající na povrchu recyklovaného kameniva a nové cementové pasty. Jako maximální možná míra náhrady bez ovlivnění mechanických vlastností je převážně uváděno 30 %. Pokles pevnosti v tlaku je při náhradě 100% hrubé frakce až 35 %. |  | 
Využití jako náhrada drobné frakce kameniva v betonu Norma ČSN EN 206 +A1 náhradu drobné frakce (frakce 0-4 mm) recyklovaným kamenivem nepovoluje. Drobné recyklované kamenivo může při špatném demoličním a recyklačním postupu obsahovat vysoký obsah jílových složek. Drobné betonové recyklované kamenivo má vyšší nasákavost v porovnání s přírodním pískem. V drobném betonovém recyklovaném kamenivu je obsaženo vysoké množství jemných částic cementové pasty. Jako maximální možná míra náhrady bez ovlivnění mechanických vlastností je převážně uváděno 30 %. |  | 
Využití jemných částic jako náhrady cementu v betonu Vzhledem k vyšší koncentraci CaO se jeví jako výhodná náhrada cementu v betonové směsi. Jako maximální možná míra náhrady bez ovlivnění mechanických vlastností je převážně uváděno 10 %. |  | 
Cihly, tašky a keramické výrobky (7,0 %) |  | 
Specifikace | Rizika spojená s přeměnou na druhotné suroviny | Možné způsoby využití
Cihla plná pálená – celá | Nepodaří se oddělit vcelku Nedostatečné očištění od malty | Znovuvyužití jako zdícího prvku
 |  | Dlažební prvek
Cihla plná pálená a keramické tvárnice – cihelný recyklát | Může obsahovat stopy malty a omítky – ovlivňuje vlastnosti | Kamenivo do betonu
 |  | Násypy, podsypy, zásypy
 |  | Podkladní vrstva pro základovou desku RD
Cihla plná pálená – cihelný prach | Může obsahovat stopy malty a omítky – ovlivňuje vlastnosti | Antuka
 |  | Plnivo do betonu
 |  | Částečná náhrada cementu v betonu – mikromletí
Plynosilikátové tvárnice | Může obsahovat stopy lepidel, malt a omítek Kontaminace nebezpečnými látkami | Plnivo do betonu
 |  | Násypy, podsypy, zásypy
Využití jako náhrada hrubé frakce kameniva v betonu Norma ČSN EN 206 +A1 neumožňuje náhradu hrubé frakce kameniva recyklovaným kamenivem, které obsahuje méně než 70 % betonu (typ B) Recyklované kamenivo má vyšší nasákavost a nižší objemovou hmotnosti v porovnání s přírodním kamenivem. Vyšší nasákavost ovlivňuje zpracovatelnost čerstvé směsi a efektivního vodního součinitele betonu čerstvé směsi betonu. Jako maximální možná míra náhrady bez ovlivnění mechanických vlastností je převážně uváděno 15 %. Pokles pevnosti v tlaku je při náhradě 100% hrubé frakce až 35 %. |  | 
Využití jako náhrada drobné frakce kameniva v betonu Norma ČSN EN 206 +A1 náhradu drobné frakce (frakce 0-4 mm) recyklovaným kamenivem nepovoluje. Drobné recyklované kamenivo má vyšší nasákavost a nižší objemovou hmotnosti v porovnání s přírodním pískem. Nahrazení jemné frakce recyklovaným cihelným kamenivem vede k poklesu mechanických vlastností. |  | 
Využití jemných částic drcených cihel jako náhrady cementu v betonu Vzhledem k vyšší koncentraci křemene a hliníku se jeví jako výhodná náhrada cementu v betonové směsi. Jako maximální možná míra náhrady bez ovlivnění mechanických vlastností je převážně uváděno 5 %. |  | 
Stavební materiál na bázi sádry (0,2%) |  | 
Specifikace | Rizika spojená s přeměnou na druhotné suroviny | Možné způsoby využití
Sádra | Kontaminace při nesprávné demontáži | Sádra pro výrobu nových sádrokartonových desek
 |  | Recyklovaná sádra (např. pro produkci cementu)
Papír | Kontaminace při nesprávné demontáži | Recyklace papíru
Využití jako náhrada přírodní sádry při produkci cementu Při výrobě cementu je na závěr místo přírodní sádry přimíchána recyklovaná sádra. Úspora přírodních materiálů je 5%. Úspora emisí CO2 je do 1 %. |  | 
Dřevo, výrobky ze dřeva (0,6%) |  | 
Specifikace | Rizika spojená s přeměnou na druhotné suroviny | Možné způsoby využití
Konstrukční dřevo | Nutná pečlivá demontáž Dřevo může být napadeno biologickými škůdci | Energetické využití
 |  | Výroba dřevovláknitých desek a izolací
Dřevovláknité desky | Mohou obsahovat nebezpečné látky (lepidla,…) | Energetické využití
Dřevovláknité izolace | Problematické oddělení od vnějších omítek Mohou obsahovat nebezpečné látky | Energetické využití
Sklo a skleněné výplně |  | 
Specifikace | Rizika spojená s přeměnou na druhotné suroviny | Možné způsoby využití
Skleněné výplně – ploché sklo | Kontaminace nežádoucími materiály při nesprávné demontáži | Ploché sklo pro výrobu nových oken
 |  | Odpadní sklo pro výrobu skla (mimo stavebnictví)
 |  | Odpadní sklo pro výrobu tepelných izolací
Využití jako náhrada kameniva v betonu S ohledem na riziko alkalicko-křemičité reakce byla porovnávána maximální možná míra náhrady kameniva odpadním sklem a dále také maximální možná velikost částic. S rostoucí velikostí částic odpadního skla, roste i riziko alkalicko-křemičité reakce (ASR). Pro velikost zrna 0,9 až 1 mm se uvádí maximální míra nahrazení je 20 %. Pro velikost částic do 0,15 mm je to 40 % a částice ve velikosti 0,036 až 0,05 je možné nahradit až 70 %. Některé studie uvádějí, že při využití skelného prachu rostou jeho pucolánové vlastnosti a dochází k produkci materiálů na bázi cementu jako výsledek reakce skelného prachu a cementu. To pak vede ke zlepšení vlastností výsledného materiálu. |  | 
Chart: 
| Beton | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu | Cihly, tašky a keramické výrobky | Izol. materiály neuved | Stavební materiál na bázi sádry | Kovy | Dřevo | Sklo | Ostatní
 | 0.39083 | 0.12801 | 0.06988 | 0.0058886 | 0.0019829 | 0.33417 | 0.0062195 | 0.00084942 | 0.069233
úvod | Selektivní demolice | 
Snahou Evropské Unie a tedy i České republiky v posledních letech je přechod z lineární na cirkulární ekonomiku. Tento trend by měl postihnout veškeré ekonomické činnosti tedy i stavebnictví, které ve tvorbě podnikových odpadů zastává první místo z hlediska hmotnosti vyprodukovaného odpadu. V příspěvku je prezentováno zastoupení a možnosti využití jednotlivých druhů odpadů vznikajících při stavební činnosti. |  | Předpokladem pro recyklovatelnost stavebních materiálů a možnost jejich využití ve stavebnictví je především správný postup demolice a recyklace. Jako nejlepší způsob demolice se jeví selektivní demolice nebo také dekonstrukce, kdy jsou jednotlivé materiály pečlivě odděleny.