## Slide 1
www.vscht.cz
Modifikace popílků na adsorbenty pro záchyt CO2
Prezentuje: Ing. Marek Staf, Ph.D.
(marek.staf@vscht.cz, tel. +420 220 444 458)
Fakulta technologie ochrany prostředí

## Slide 2
Projekt „Coalbypro“
    Innovative management of COAL BY-PROducts leading also to CO2 emissions reduction
    Partneři: CERTH, ÚJV Řež, VÚHU, TU BAF, GIG
    Financování:
    Užité materiály: elektrárenské popílky a z nich získané zeolity
Úvod
Ing. Marek Staf, Ph.D. Snímek 2

## Slide 3
Vysokoteplotní chemisorpce CO2
    Neupravené suroviny
    Pouze materiály s vysokým obsahem volného CaO + MgO
    Maximální sorpční kapacita cca 6 % hm.
    Možnost navýšení kapacity parní regenerací
Nízkoteplotní adsorpce CO2
    Neupravené suroviny
    Zanedbatelné kapacity
Nízkoteplotní adsorpce CO2
    Transformace popílku do struktury analogické zeolitům
    Kapacity v současné době až 7 % hm.
Zkoumané možnosti aplikace
Ing. Marek Staf, Ph.D. Snímek 3

## Slide 4
Celkem zařazeno v projektu 21 vzorků z ČR
    Z hnědého uhlí energetického 16 vzorků
    Z čisté biomasy 2 vzorky
    Z biomasy a HU energetického 2 vzorky
    Z černého uhlí 1 vzorek
8 závodů
    6 elektráren
    2 teplárny
Popílky ze zahraničí
    Polsko 4 vzorky
    Řecko 10 vzorků
Zde zahrnuté popílky 3 vzorky
    Označení Z35, Z36 a Z42
    Dle experimentů nevhodné pro vysokoteplotní sorpci
Testované vzorky
Ing. Marek Staf, Ph.D. Snímek 4

## Slide 5
Vlastnosti vzorků před chemickou modifikací
Testované vzorky
Ing. Marek Staf, Ph.D. Snímek 5
Parametr |  | Jednotka | Z35 | Z36 | Z42
Zdánlivá hustota |  | (g.cm-3) | 2,20 | 2,49 | 2,26
pH vodného výluhu |  | (-) | 13,19 | 13,28 | 12,58
m (TGA, N2, Tmax= 900 °C) |  | (%) | -2,48 | -0,70 | -0,21
BET povrch |  | (m2.g-1) | 1,73 | 1,27 | 0,58
Celkový objem pórů |  | (mm3.g-1) | 20,50 | 16,70 | 7,50
XRF vyj. jako oxidy: | Na2O | (% hm.) | 1,18 | 0,91 | 0,76
 | MgO | (% hm.) | 3,97 | 2,06 | 1,48
 | Al2O3 | (% hm.) | 13,20 | 12,21 | 9,22
 | SiO2 | (% hm.) | 42,56 | 59,86 | 72,83
 | SO3 | (% hm.) | 5,35 | 1,94 | 1,13
 | K2O | (% hm.) | 4,28 | 3,25 | 3,20
 | CaO | (% hm.) | 19,66 | 14,90 | 7,58
 | Fe2O3 | (% hm.) | 4,86 | 2,68 | 1,88

## Slide 6
Příprava
bez ultrazvuku
Schéma kompletního workflow
Ing. Marek Staf, Ph.D. Snímek 6

## Slide 7
Používané zařízení:
Analyzátor povrchu DVS Advantage
Analyzátor povrchu Autosorb
Charakterizace materiálu
Ing. Marek Staf, Ph.D. Snímek 7

## Slide 8
1,2 – pracovní plyny, 3 – sběr dat, 4 – IR spektrometr, 5 – třícestný kohout, 6 – box, 7 – průtokoměr/regulátor, 8 – adsorbéry, 9,10 – temperování, 11 – distributor toku, 12,13,14 – regulace teploty, 15 – výstup plynu
Stanovení adsorpčních kapacit
Ing. Marek Staf, Ph.D. Snímek 8

## Slide 9
Změny adsorpčního povrchu v závislosti na teplotě tavení
Vlastnosti produktů
Ing. Marek Staf, Ph.D. Snímek 9

## Slide 10
Změny ads. povrchu v závislosti na množství činidla
Vlastnosti produktů
Ing. Marek Staf, Ph.D. Snímek 10

## Slide 11
Distribuce velikosti pórů
Vlastnosti produktů
Ing. Marek Staf, Ph.D. Snímek 11

## Slide 12
Transformace popílku na adsorbent technicky nekomplikovaná
Vhodným nastavením podmínek ovlivňována distribuce pórů
Aktuálně zkoumán vliv ultrazvuku na porézní strukturu (v hydrotermální fázi přípravy)
Kritický je poměr SiO2 vůči Ca2+ solím: obsah SiO2 větší o 10 – 30 % negativně ovlivňuje vlastnosti produktu a ztráty suroviny.
Produkty budou v r. 2019 ověřeny na reálných spalinách
Závěr
Ing. Marek Staf, Ph.D. Snímek 12

## Slide 13
www.vscht.cz
Děkuji za pozornost.