## Slide 1: Příprava biocharu v kvalitě aktivního uhlí pyrolýzou odpadu z technického konopí
Bc. Vít Šrámek
Ing. Marek Staf, Ph.D.
doc. Ing Michael Pohořelý, Ph.D.
Konference TVIP 2019, 19. – 21. 3. 2019, Hustopeče

## Slide 2: Aktivní uhlí, Biochar a vzorková základna
Aktivní uhlí – výroba pyrolýzou a aktivací
  Široké spektrum aplikací – čištění odpadních plynů a vod
  Hlavní parametry adsorpčních materiálů – specifický povrch, objem pórů, …
Biochar – tuhý zbytek z pyrolýzy a zplyňování biomasy se specifickými vlastnostmi
Biochar lze přímo využít nebo dále aktivovat
  Využití – zúrodňování půd, rezervoár uhlíku
  Aktivace – příprava adsorbentu s vyšším specifickým povrchem
Vhodné suroviny – odpadní biomasa
  Možnost vyššího zhodnocení než energetického
  Štěpka a piliny z výroby dřeva
  Stonky z konopí setého – pazdeří
    Použitá frakce: 2 – 4 mm
    Odpadní materiál
    Konopí seté má široké možnosti využití
      Výroba provazů a textilií, kompozity

## Slide 3: Pyrolýzní aparatura
N2
1
2
4
5
7
6
1 – Dusík; 2 – Skleněný reaktor umístěný v peci; 3 – regulace pece a vývěvy; 4 – teploměr;
5 – vodní chladič; 6 – výpusť kondenzátu; 7 – plynoměr
3

## Slide 5: Aparatura pro aktivaci biocharu
N2
CO2
H2O (g)
4
5
6
3
7
1
2
1 – Dusík; 2 – Oxid uhličitý; 3 – průtokoměr; 4 – generátor páry;
5 – reaktor umístěný v peci; 6 – teploměr; 7 – jímač kondenzátu

## Slide 6: Fotografie aktivační a pyrolýzní aparatury

## Slide 7: Výsledky průběhu pyrolýzy konopí

## Slide 8: Výsledky průběhu pyrolýzy tvrdého dřeva

## Slide 9: Výsledky průběhu pyrolýzy

## Slide 10: Výsledky průběhu aktivace
*Pára pro aktivaci byla připravena ze 150 ml H2O (ostatní vzorky 100 ml)

## Slide 11: Výsledky průběhu aktivace a pyrolýzy
*Pára pro aktivaci byla připravena ze 150 ml H2O (ostatní vzorky 100 ml)

## Slide 12: Výsledky průběhu pyrolýzy

## Slide 13: Výsledky průběhu aktivace
*Pára pro aktivaci byla připravena ze 150 ml H2O (ostatní vzorky 100 ml)

## Slide 14: Výsledky průběhu aktivace a pyrolýzy
*Pára pro aktivaci byla připravena ze 150 ml H2O (ostatní vzorky 100 ml)

## Slide 15: Distribuce velikosti pórů vzorku 450N740

## Slide 16: Závěr a nastínění dalších experimentů
Nejlepší výsledek – vzorek 450N740
  Pyrolýza při 450 °C a aktivace vodní parou a dusíkem při 740 °C.
Rozšíření podmínek aktivace o další teploty.
Detailní charakterizace primárních produktů pyrolýzy (biocharu) a aktivního uhlí (aktivovaného biocharu):
  Komplexní texturní vlastnosti včetně distribuce mikorpórů a mezopórů.
  Stanovení obsahu PAH.

## Slide 17: Děkuji za pozornost
Práce vznikla díky finanční podpoře projektu QK1820175 a projektu QK1910056 Ministerstva zemědělství ČR a z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum MŠMT 20-21-SVV/2018-2019. Autoři dále děkují Ing. Tomáši Růžovičovi ze spolku TRAWA z.s. za zprostředkování vzorku pazdeří a uvedení do problematiky.