## Slide 1: Moderní postupy využití škváry ze ZEVO
Michal Šyc1, Tomáš Baloch2, Václav Veselý1, Martin Zuda3
1Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Rozvojová 135, Prague 6, Czech Republic
2Pražské Služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, Prague 9, Czech Republic
3VVV Most, s.r.o., Topolová 1234, Most, Česká Republika

## Slide 2: Využití komunálních odpadů v Evropě
V ČR vysoký podíl skládkování. Země s vysokým podílem recyklace i vysoký podíl energetického využití.

## Slide 3: Škvára a její vlastnosti
Hlavní pevný zbytek ze ZEVO
Heterogenní materiál jehož složení odpovídá složení spalovaného odpadu
Tvoří 20-25 % hmotnostní odpadu
Materiál kategorizován jako odpad 19 01 11 (N) nebo 19 01 12 (O)
Materiálové složení škváry obvykle – 5-12 % železného šrotu, 1-3 % neželezných kovů, 10-25 % skla a keramiky, do 3 % nedopalu, 50-70 % minerální frakce
Prvkové složení – Si 17-27 %, Ca 5-10 %, Fe 2-12 %, Mg 0,2-1,2 %, K 0,7-1,2 %, Al 3-7 %, Na 2-5 %
Použití v ČR jako materiál pro TZS

## Slide 4: Produkce škváry v ČR a Evropě
MSW
1000 kg
Škvára
200-250 kg
Popílek
25-75 kg
Energetické využití odpadů v Evropě – ročně cca 80 mil. tun odpadů
→ produkce škváry až 20 mil. tun
Energetické využití odpadů v ČR – ročně 0,75 mil. tun
→ produkce škváry cca 0.2 mil. tun
Při naplnění cílů POH – kapacita ZEVO 1,47 Mt SKO/rok → 360-400 kt škváry/rok

## Slide 5: Možnosti využití škváry
Získávání cenných složek ze škváry
Železný šrot
Neželezné kovy.
Sklo
Zbytková frakce po separaci lze využít ve stavebním průmyslu.

## Slide 6: Separační techniky
• Používány většinou suché mechanické metody separace
Železný šrot
Neželezné kovy
Sklo

## Slide 7: Využití zbytkové frakce v Evropě
Použití škváry ve stavebním průmyslu je běžnou a dlouholetou praxí v řadě států EU!

## Slide 8: Složení vzorků škváry ze ZEVO Malešice

## Slide 9: Vliv granulometrie na distribuci kovů
NFe = 80% pod 2 cm
Fe = 80% nad 2 cm

## Slide 10: Potenciál škváry v odpadovém hospodářství
Využití zbytkové frakce ze ZEVO Malešice - náhrada primárních materiálů ve stavebním průmyslu – ca 50-60 tis. tun ročně
 | Tun/rok
Kapacita ZEVO | 330 000
Produkce surové škváry | 77 500
Železný šrot (9,2 % v suché škváře) | 5 704
Neželezné kovy (1,9 % v suché škváře) | 1 178
Množství (tun/rok) | > 10 mm | > 4 mm
Železný šrot | 5 248 | 5 590
Neželezné kovy | 495 | 990

## Slide 11: Zvýšení účinnost magnetické separace
Úprava výsypky, instalace rozhrnovací lišty, úprava magnetických separátorů a jejich nastavení, atd.

## Slide 12: Zvýšení účinnosti magnetické separace – výsledky
V roce 2016 získáno 3 950 tun železa (6,7 % ze suché škváry)
V roce 2018 získáno 4 130 tun železa (8,2 % ze suché škváry) – při nominálním výkonu ZEVO nárůst separovaného železa o 800 tun.

## Slide 13: Separace neželezných kovů – vývoj poloprovozu
Cíl – účinná separace kovů z částic nad 4 mm
Provedena série testů dílčích aparátů, v současnosti již realizace testů na poloprovozu
1 – násypka
2 – vibrační třídič
3 – bubnový magnetický separátor
4,5 – separatory vířivých proudů

## Slide 14: Separace neželezných kovů
Poloprovoz

## Slide 15: Separace neželezných kovů – prvotní výsledky
Výtěžnost NFe kovů 2,65 % z frakce 4-10 mm (0,9 % celkově)

## Slide 16: Využití škváry – koncepce a cíle
Implementace správného systému nakládání se škvárou – účinná separace Fe a NFe kovů, použití zbytkové frakce v režimu odpadu v definovaných aplikacích stavebního průmyslu → úspora primárních surovin, emisí CO2, soulad s cíli cirkulární ekonomiky

## Slide 17: Děkuji za pozornost
Podpořeno Ministerstvem průmyslu a obchodu – Projekt FV10226 Vývoj technologie pro recyklaci kovů ze strusky s vysokou účinností.