## Slide 2
OBSAH
ÚVOD
MATERIÁLY A VZORKY
EXPERIMENTÁLNÍ METODY
VÝSLEDKY
ZÁVĚR

## Slide 3
ÚVOD
Struska nejčastěji vzniká při tavení železné rudy ve vysoké peci při výrobě železa a oceli.
Metalurgický průmysl je průmyslovým odvětví s největším podílem na světové ekonomice.
V České republice obrovské zásoby strusky v oblastech s hutním průmyslem (Kladensko, Ostravsko)
2017 | Svět
Surové železo | 1,2 mld.tun
Vysokopecní struska (odhad) | cca 320 mil. tun
Surová ocel | 1,7 mld.tun
Ocelářská struska (odhad) | cca 200 mil. tun

## Slide 4
RECYKLOVANÝ MATERIÁL
Zpracování odpadu z Haldy Koněv
Odpad v haldě
Předrcení a rozdělení do frakce
Frakce ˃ 1 mm
Frakce 0-1 mm
Frakce ˂ 1 mm

## Slide 5
RECYKLAČNÍ LINKA - mikromletí
LAVARIS, spol s r.o.
  I-úroveň mikromletí – mikromletá struska, označení A
  II-úroveň mikromletí – mikromletá struska, označení B

## Slide 6
VÝSLEDKY - Granulometrie
Křivka zrnitosti
Vzorek | D3,2 průměr Sauterův [mikrony] | D4,3 průměr DeBroukera [mikrony] | Průměrná velikost zrn [mikrony]
CEM I 42.5R | 2,65 | 18,50 | 12,8
Odprašky | 7,85 | 31,49 | 31,49
Struska A | 4,05 | 12,13 | 12,13
Struska B | 2,99 | 7,79 | 7,79
Výsledky z granulometrie
Chart: Velikost zrn [µm]
| 0.57899999999999996 | 0.84099999999999997 | 1.72 | 3.9249999999999998 | 7.3140000000000001 | 10.278 | 12.965999999999999 | 15.586 | 18.277000000000001 | 21.152000000000001 | 24.003 | 27.239000000000001 | 30.582999999999998 | 34.21 | 37.893000000000001 | 42.051000000000002 | 46.518000000000001 | 51.454999999999998 | 57.22 | 64.486000000000004 | 74.200999999999993 | 86.347999999999999 | 130 | 150 | 256
Odprašky | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100
Struska A | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100
Struska B | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100

## Slide 7
VÝSLEDKY - Kalorimetrie
Chart: Čas [dny]
Chart: Čas [dny]

## Slide 8
VZORKY
Složení směsí pro mechanické testy – 40 × 40 × 160 mm
Směs | Cement (CEM I 42,5 R) [hm. %] | Struska [hm. %] podle zdroje |  |  | Vodní součinitel [-] | Objemová hmotnost [kg/m3]
 |  | Odprašky | Struska A | Struska B |  | 
C ref. | 100 | - | - | - | 0,40 | 2046 ± 40
O30 | 70 | 30 | - | - | 0,40 | 1978 ± 29
A30 | 70 | - | 30 | - | 0,40 | 1992 ± 28
B30 | 70 | - | - | 30 | 0,40 | 1985 ± 50

## Slide 9
EXPERIMENTÁLNÍ METODY
Nedestruktivní testování
- dynamický modul pružnosti
- dynamický smykový modul
Destruktivní testování
- pevnost v tahu za ohybu
- pevnost v tlaku

## Slide 10
VÝSLEDKY
Chart: Čas [dny]
| 0 | 7 | 14 | 21 | 28
C ref. | 0 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.02
O 30 | 0 | 17.606 | 18.9776 | 19.9118 | 19.9346
A 30 | 0 | 17.8467 | 18.8709 | 19.6229 | 19.8693
B 30 | 0 | 22.5 | 22.92 | 23.5 | 23.83
Chart: Čas [dny]
| 0 | 7 | 14 | 21 | 28
C ref. | 0 | 9.66 | 10.9 | 10.9551 | 11.507
O 30 | 0 | 6.7639 | 7.1956 | 8.5415 | 8.8
A 30 | 0 | 6.8019 | 7.6723 | 7.8956 | 8.1
B 30 | 0 | 9 | 9.12 | 9.5 | 9.73

## Slide 11
VÝSLEDKY
Chart: Označení vzorku
| C ref. | O30 | A30 | B30
ohyb | 3.3035 | 7.2029 | 8.4091 | 10.05
Chart: Označení vzorku
| C ref. | O30 | A30 | B30
ohyb | 81.3524 | 38.2972 | 55.6168 | 61.71

## Slide 12
ZÁVĚR
Proces vysokorychlostního mletí vytváří zrna, které jsou 2 krát až 3 krát aktivnější než původní odprašky,
Výsledky kalorimetrie ukázaly, že struska má pozitivní vliv na množství vyprodukovaného maximálního tepla. Obě směsi s mechano-chemicky aktivovanou struskou vyprodukují větší tepelný tok po 12 hodinách začátku míchání a tento efekt setrvává po celou dobu sledovaného času.
Z výsledků měření mechanických vlastností lze usoudit pozitivní vliv mechano-chemické aktivace strusky, kde pevnost v tahu za ohybu je 3 krát větší než u referenční cementové pasty a pevnost v tlaku je přibližně o 40 % vyšší, než v případě kde nebyla použita mechano-chemicky aktivovaná struska.

## Slide 13
Tento příspěvek vznikl za finanční podpory Technologické agentury ČR (TA ČR) výzkumný projekt TJ01000435, který je řešen ve spolupráci s firmou POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s..