## Slide 1: Srovnání účinnosti odstraňování barviva Mordant Blue 9 použitého jako modelového AOX kontaminantu z vod adsorpcí na uhlíkatých sorbentech a iontovou výměnou s využitím iontových kapalin
Barbora Kamenická a Tomáš Weidlich
Skupina chemických technologií, Univerzita Pardubice, ÚEnviChI

## Slide 2: Pojem AOX
= adsorbovatelné organicky vázané halogeny
organické halogenderiváty
Mezinárodní parametr pro sledování těchto látek ve vodách
Podle nařízení č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod
Stanovení dle ČSN EN ISO 9562 (75 7531)
Poplatky za vypouštění odpadních vod s obsahem AOX:

## Slide 3: Problematika AOX kontaminantů v ŽP
Perzistentní látky
Ve vodách lze chlorované deriváty vyjádřit souhrnným parametrem AOX (adsorbovatelné organické halogenderiváty)
U halogenovaných aromatických sloučenin problém s vysokou stabilitou vazeb Carom-Cl, velmi špatně biodegradovatelné = na BČOV nedochází k jejich odstranění z vod
Jsou relativně dobře rozpustné ve vodě = riziko kontaminace životního prostředí
→ Nutno využít speciální separační techniky pro odstranění z vod

## Slide 4
Nejčastější řešení odstraňování AOX z vod = adsorpce na aktivní uhlí
Malá účinnost díky vysoké polaritě AOX kontaminantů, účinnost velmi závislá na pH - nejúčinnější v kyselé oblasti pH
Problematické nakládání s nasyceným sorbentem v případě, že sorbovaný kontaminant není VOC
ODSTRAŇOVÁNÍ = spalování nebezpečného odpadu a náhrada sorpční náplně čerstvým sorbentem = DRAHÉ
2. REGENERACE = využití desorpce/pyrolýzy = DRAHÉ + NUTNOST SPÁLIT DESORBOVANÉ AOX + v ČR není desorpční jednotka na regeneraci AC pyrolýzou

## Slide 5
  Využíván převážně v zemědělství díky sekvestraci uhlíku
  Ale i jako ekonomicky přijatelný alternativní sorbent
  O cca 1000 dolarů/tunu levnější než AC
  Liší se typem surovin (borovicové dřevo, třešňové pecky, zemědělský odpad,…) a způsobem přípravy (pyrolýza při 400 °C, 500 °C,…)
Využití biocharu jako sorbentu v současnosti studováno v řadě odborných publikací
Dle databáze Web of Science:
  klíč. slova: biochar AND dye removal = 195 odkazů, z toho 172 za posledních 5 let
  klíč. slova: biochar AND pharmaceuticals removal = 73 odkazů, z toho 67 za posledních 5 let
Možnost snížení nákladů = využití alternativních uhlíkatých sorbentů = např. biochar (biouhel)

## Slide 6: Další možnosti odstraňování AOX = chemické metody
Chemická oxidace
Především AOPs (advanced oxidation processes) = kombinace oxidačních činidel, často za spolupůsobení UV záření,…
Vyžaduje nákladné zařízení, velké přebytky oxidačních činidel
I přes oxidaci studované sloučeniny AOX ve vodách obvykle přetrvávají = velká stabilita vazeb C-Cl
Reduktivní dehalogenace
Kombinace Al slitiny s kovem, který má vlastnosti hydrogenačního katalyzátoru → kvantitativní hydrodechlorace aromatických chlorderivátů (např. využití Raneyovy slitiny hliníku s niklem)
Přeměna na mnohem lépe biologicky odbouratelné dehalogenované produkty

## Slide 7
INOVATIVNÍ MOŽNOST ODSTRAŇOVÁNÍ AOX = IONTOVÁ VÝMĚNA
  Při aplikaci polymerních anexů problém s regenerací
  Možnost využití levných kationaktivních tenzidů (R4N+X-) v roli kapalných iontoměničů pro separaci ve vodě rozpuštěných biocidů (barviv) ve formě iontových párů:
  R4N+X- + barvivo-SO3-Na+ → barvivo-SO3-NR4+ + NaX
  Schopnost výměny aniontu R4N+X- za halogenovaný organický anion barvivo-SO3-Na+→ pokles polarity a rozpustnosti → možnost separace biocidů z vod s použitím jednoduchých separačních metod
  Kombinace adsorpce a iontové výměny = využití impregnace (použitého) sorbentu v roli nosiče kapalného iontoměniče
  Tvorba iontových párů např. barvivo-SO3-NR4+ = možnost účinné sorpce hydrofobních iontových párů ve srovnání s původním hydrofilním barvivo-SO3Na+ ?!

## Slide 8: Mordant Blue 9 jako zdroj AOX:
Chlorované azobarvivo kyselé povahy
Jeden z mnoha běžně používaných organických barviv
Využívá se při barvení bavlny, hedvábí a nylonu
Dobře rozpustné ve vodě, molekulová hmotnost 502,81 g/mol, vlnová délka adsorpčního maxima ve viditelné oblasti spektra λmax = 516 nm
Zvyšuje parametr AOX (adsorbovatelné organické halogeny) ve vodách = použit jako modelový AOX kontaminant

## Slide 9: Použité postupy a výsledky
Cíl → pro separaci Mordant Blue 9 z vod srovnat účinnost adsorpce na uhlíkaté sorbenty a iontovou výměnu pomocí iontových kapalin:
  R4N+X- + barvivo-SO3-Na+ → barvivo-SO3-NR4+ + NaX
Testováno chlorované azobarvivo kyselé povahy Mordant Blue 9 (MB9)
Sorbenty: aktivní uhlí (granulované, Hydraffin CC DonauChem), biochar (vzorky Pyreg 400 °C, Pyreg 500 °C a NovoCarbo)
Kvartérní amoniové soli: oktyl3MeNCl, lauryl2Me2NCl, poly(allyl2Me2NCl), BzMe2stearylNCl, cetylMe3NBr, Aliquat 336, Arquad 2HT, Rewoqaut 18WE, Luviquat FC 370
Účinnost odstranění MB9 hodnocena:
spektrofotometrické stanovení obsahu barviva MB9
měření parametru CHSKCr (kyvetové testy Hach Lange)
měřením parametru AOX (VÚOS a.s.)

## Slide 10: Hodnocení účinnosti odstraňování chlorovaného barviva MB9 přídavkem iontových kapalin
Testována izolace Mordant Blue 9 z vodných roztoků přídavkem vybraných iontových kapalin => vzniklý iontový pár separován extrakcí do dichlormethanu => po destilaci CH2Cl2 stanoven výtěžek reakce
Testovány iontové kapalin s 1,2 a 3 dlouhými alkylový řetězci

## Slide 11
Aliquat 336,
Oktyl3MeNCl
Benzalkonium chlorid
BzkoniumCl
Cetyltrimethylamonium bromid
cetylMe3NBr
Dilauryldimethylamonium chlorid
lauryl2Me2NCl
Luviquat FC 370
Poly(diallyldimethylamonium chlorid)
Poly(allyl2Me2NCl)
Arquad 2HT
Testované kapalné iontoměniče = kvartérní amoniové soli (s 1-3 dlouhými alkylovými řetězci):
Rewoquat 18WE

## Slide 12
MB9 + Arquad 2HT:
MB9 + Aliquat 336:
MB9 + BzkoniumCl:
MB9 + cetylMe3NBr:
Příklad iontové výměny MB9 s vybranými tenzidy:

## Slide 13: Izolace MB9 z vodných roztoků pomocí iontových kapalin s 1-3 dlouhými alkylovými řetězci
Chart: Výtěžek reakce (%)
| cetylMe3NBr + MB9 | Arquad 2HT + MB9 | benzylMe2stearylNCl + MB9 | Oktyl3MeNCl + MB9

 | 17.9 | 82.4 | 91.8 | 99
Účinnost izolace MB9 roste v řadě: cetylMe3NBr < Arquad 2HT < benzyMe2stearylNCl < Oktyl3MeNCl

## Slide 14: Stanovení rozdělovacího koeficientu oktan-1-ol-voda pro MB9 a iontové páry MB9 s R4NX
Chart: 
| MB9 | poly(diallylMe2N)+MB9 | StearylBzMe2N+MB9 | HexadecylBzMe2N+MB9 | cetylNMe3+MB9 | AlkBzN+MB9 | dilaurylMe2N+MB9 | didecylMe2N+MB9 | Rewoquat+MB9 | Aliquat+MB9 | trioktylMeN+MB9
Hodnota log Pow | -0.25 | 0.295 | 0.37 | 0.47 | 0.605 | 0.71 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.2 | 2.9
Nejúčinnější kvartérní amoniové soli = nerozpustné ve vodě = problém s aplikací
ALE: zajímavá účinnost + ve vodě rozpustné = benzalkonium chlorid = AlkBzN+MB9

## Slide 15: SHRNUTÍ:
Nejúčinnější iontové kapaliny: Rewoquat 18 WE, Arquad 2HT-75, Aliquat 336
→ lipofilní, nejméně s dvěma objemnými alkylovými skupinami → ve vodě téměř nerozpustné
Kompromis mezi rozpustností ve vodě a účinností pro separaci – alkylbenzyldimethylamonium chlorid (AlkBzNCl, benzalkonium chlorid)
Pro separaci vhodný např.: vodný roztok směsi Aliquatu 336 (hydrofobní) rozp. v 50%ním vodném BzkoniumCl (hydrofilní):

## Slide 16: Adsorpce MB9 na GAC → nasycení GAC → nasycené GAC využito pro další odstraňování MB9 za spolupůsobení tenzidů (0,1 g/GAC)
Navýšení sorpční kapacity GAC tenzidy při odstraňování MB9 dle postupu:
Chart: Sorpční kapacita [mg MB9/g GAC]
| GAC | Aliquat 336 | Arquad 2HT | směs. Aliquatu s Arquadem | Rewoquat 18WE
Sorpční kapacita GAC | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7
Navýšení sorpční kapacity GAC | 0 | 26.07 | 24.7 | 25.02 | 24.6
= navýšení sorpční kapacity GAC až o 19 %

## Slide 17
Srovnání účinností odstranění MB9 adsorpcí na GAC a adsorpcí na nasycené GAC za spolupůsobení tenzidů:
Chart: 
| GAC (10 g GAC/1 mmol MB9) | nas. GAC (1 g GAC/0,6 mmol MB9) | Aliquat 336 | Rewoquat 18WE | Arquad 2HT | Arquad 2HT+Aliquat 336 | Aliquat 336 +BzkoniumCl
Účinnost odbarvení (%) (1 g nas. GAC/0,6 mmol MB9/0,25 mmol tenzidu) | 99.8 | 13.5 | 99.7 | 98.9 | 98.7 | 99.9 | 99.9

## Slide 18
Chart: Sorpční kapacita [mg MB9/g biocharu]
| biochar | biochar + Rewoquat | biochar + Aliquat | biochar + Arquad | biochar + cetylMe3NBr
Sorpční kapacita biocharu a biocharu za spolupůsobení tenzidů [mg MB9/g sorbentu] | 11.1 | 24.6 | 24.8 | 23.8 | 24.9
Odstraňování MB9 adsorpcí na biochar za spolupůsobení tenzidů při násadě 0,2 g tenzidu / g biocharu
→ za spolupůsobení tenzidů sorpční kapacita biocharu vyšší až o 55 %

## Slide 19
Chart: 
| Biochar (1 g/0,05 mmol MB9) | Rewoquat 18WE | Arquad 2HT | Aliquat 336 | Aliquat 336+cetylMe3NBr | Arquad 2HT+Aliquat 336 | BzkoniumCl
Účinnost odbarvení(%) (1 g biocharu NovoCarbo/0,05 mmol MB9/0,5 mmol tenzidu) | 43.7 | 98.7 | 94.8 | 99 | 99.2 | 84 | 99.6
Srovnání účinností odstranění MB9 adsorpcí na biochar a adsorpcí na biochar za spolupůsobení tenzidů:

## Slide 20: Závěr
Odstraňování látek typu AOX účinné s R4NX s nejméně dvěma objemnými alkylovými skupinami → nízká rozpustnost ve vodě → účinné využití směsi Aliquatu 336 rozp. v BzkoniumCl
Účinná aplikace uhlíkatých sorbentů za spolupůsobení tenzidů → zvýšení sorpční kapacity sorbentů → šetření nákladů na odstraňování a regeneraci aktivního uhlí
Možnost využití levnějšího uhlíkatého sorbentu biocharu
Průmyslové využití → snížení ekonomických nákladů na účinné odstraňování AOX kontaminantů z vod

## Slide 21: DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST