## Slide 1: Použití hydrogenuhličitanu sodného pro čištění spalin v malém měřítku
Boleslav Zach, Michal Šyc, Michael Pohořelý, Karel Svoboda, Šárka Václavková, Jaroslav Moško, Jiří Brynda, Miroslav Punčochář
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Odpadové fórum 2019
Hustopeče
19. 3. 2019

## Slide 2: Zákaz skládkování
Source: Eunomia Research & Consulting. Landfill Bans: Feasibility Research, FINAL REPORT, November 2012, Project code: EVA130

## Slide 3: Malá zařízení
Důležité faktory
Suché čištění
  dávkování
  odpadní voda
Filtrace (Baghouse) | Filtrace Sorbent | Filtrace Sorbent Katalyzátor | Filtrace Sorbent Katalyzátor Redukční činidlo | Filtrace Sorbent Katalyzátor Redukční činidlo Aktivní uhlí (impregnované?)
TZL | TZL SO2 HCl HF... | TZL SO2 HCl HF... PCDD/F | TZL SO2 HCl HF... PCDD/F NOx | TZL SO2 HCl HF... PCDD/F NOx Hg
Jednoduchost
  odstraňování více polutantů zároveň

## Slide 4: Kompromisní podmínky
Katalytická oxidace polychlorovaných dibenzodioxinů (dibenzofuranů)
  T < 250 °C
  T > 450 °C
Selektivní katalytická redukce NOx
    190 °C < T < 390 °C
  nižší teploty mohou znamenat nižší účinnosti, nicméně existují katalyzátory, které údajně fungují dobře i při nižších teplotách
  Kompromisní teplota ≈ 220 °C

## Slide 5: Volba sorbentu
Kondenzace
Vyšší kinetika
Rozklad sorbentu
Zdroj: Lhoist

## Slide 6
NaHCO3 | Ca(OH)2
Není ovlivněno teplotou a vlhkostní spalin | Je ovlivněno teplotou a vlhkostní spalin
Nižší stechiometrické přebytky (srovnatelná hmotnost) | Vyšší stechiometrické přebytky (srovnatelná hmotnost)
Rozpustné produkty | Málo rozpustné produkty
Lepší z hlediska sorpce HCl | Horší z hlediska sorpce HCl
Horší z hlediska sorpce HF | Lepší z hlediska sorpce HF
Výrazně dražší | Příznivější cena

## Slide 7: Experimentální jednotka
Experimentální zařízení 1 – retortový hořák 2 – souproudý vzduchový chladič 3 – spalinovod 1 4 – filtrační reaktor 5 – spalinovod 2 6 – protiproudý vodní chladič 7 – kondenzační nádoba 8 – průtokoměr

## Slide 8
Experimentální jednotka (2)

## Slide 9
Experimentální jednotka (3)

## Slide 10: Nastavení složení spalin
Surové spaliny: formou úpravy složení pelet
  CaCl2 (ve vodě) nebo chloralhydrát (rozpuštěno v ethanolu) -> HCl
  S0 (rozpuštěno v toluenu) -> SO2
Čištěné spaliny: NaHCO3 (částice o velikosti 10 µm)– dávkování regulováno podle aktuální hodnoty SO2 v čistých spalinách

## Slide 11: Průběh experimentu
Záznam koncentrací SO2 a O2 v průběhu experimentu

## Slide 12
Závislost spotřeby sorbentu na jednotlivé polutanty na složení spalin; přepočteno na 500 mg/m3 celkové koncentrace polutantů (SO2+HCl) v surových spalinách
Látka | M [g/mol]
SO2 | 64
HCl | 36
HCl:SO2 (mol) = 1,6
2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2
Na2CO3 + SO2 → Na2SO3 + CO2
Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

## Slide 13
Vliv poměru HCl a SO2 ve spalinách na zachycený podíl jednotlivých polutantů

## Slide 14: Závěr
Reakce NaHCO3 (Na2CO3) s HCl probíhá rychleji (ve srovnání s SO2)
Emisní limity pro HCl a SO2 dosaženy zároveň při následujícím složení spalin: 200 mg/m3 HCl a 500 mg/m3 SO2
Typická konverze sorbentu kolem 65 %
    více, než bylo očekáváno podle údajů v literatuře
  méně, než bylo očekáváno podle výrobců sorbentů

## Slide 15: Děkuji za pozornost
Boleslav Zach Oddělení environmentálního inženýrství zach@icpf.cas.cz Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Práce vznikla v rámci Centra kompetence pro energetické využití odpadů (projekt TE02000236) s podporou Technologické agentury České republiky.