## Slide 1: Stabilizace popílků ze ZEVO s mokrým čištěním spalin vápennou vypírkou
Ekaterina Korotenko1, Michal Šyc1, Lukáš Grič2,
Tomáš Baloch3, Pavel Drápela4
1ICPF of the CAS, v.v.i., Rozvojová 135, Prague 6, Czech Republic
2Chemcomex a. s., Elišky Přemyslovny 379, Prague 16, Czech Republic
3Pražské Služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, Prague 9, Czech Republic
4Plzeňská teplárenská a.s., Doubravecká 2578/1, Plzeň 4, Czech Republic
TVIP 2021: ODPADOVÉ FÓRUM / 19.-21. ŘÍJNA 2021 HUSTOPEČE

## Slide 2: Obsah
Energetické využití odpadů
Popílky ze ZEVO:
  Produkce
  Vlastnosti
  Způsoby nakládání
Způsoby stabilizace popílků:
  Vodní vypírka
  Kyselá extrakce
  2-stupňový proces
Závěry a výhledy

## Slide 3: Nakládání s komunálními odpady v Evropě (2016)
Podíl energetického využití odpadů v ČR 16 %.

## Slide 4: Energetické využití odpadů
Výhody:
využití energetického obsahu
hygienizace
snížení objemu a hmotnosti odpadu
Nevýhody:
vznik odpadních proudů
Gas emissions

## Slide 5: Vlastnosti popílku
Mokrý systém:
Bez přídavku sorbentů (minoritní): např. TERMIZO
S přídavkem sorbentů (nejvíc rozšířený): např. ZEVO Malešice nebo ZEVO Chotíkov
3 složky:
popílek: minerální matrice + vázané prvky
zreagovaný sorbent: CaCl2, CaCO3, Cakt
nezreagovaný sorbent (CaO a Ca(OH)2)
Nebezpecný odpad
Produkce: 20 000 t/rok

## Slide 6: Nakládání s popílky
Využití jako sekundárního zdroje:
Náhrada primárních surovin
Snížení množství skládkovaných odpadů
Menší dopady na životní prostředí
Skládkování/backfilling:
Omezená kapacita
Není možné bez předchozí úpravy
Zvětšení objemu a hmotnosti při stabilizaci a solidifikace
Ztráta cenných materiálů a kovů
Cíl: navrhnout komplexní řešení pro popílkové hospodářství ZEVO
snížení produkce popílků / pevných zbytků z čištění spalin
nalezení cest jejich využití
Problém: vyčerpání kapacity v krátkodobém horizontu

## Slide 7: Surový popílek ze ZEVO

## Slide 8: Výsledky charakterizace popílků
4. Nebezpečné vlastnosti pochází z rozpustného podílu popílku (kolem 50 % celkového množství).
Ukazatel | MSWI A | MSWI B
Rozpustnost ve vodě při 20 °C [% hm.] | 34,9–51,6 | 33,9–59,0
pH [-] | 11,4–12,3 | 8,80–10,3
Pb [mg/kg suš.] | 1 000–2 000 | 2 000–3 500
Vyluhovatelnost Pb [mg/kg suš.] | 100–200 | 20.0–35.0
Zn [mg/kg suš.] | 8000–12000 | 18000–28000
Vyluhovatelnost Zn [mg/kg suš.] | 800–1200 | 180–280
1. Vysoká variabilita složení a vlastností popílku.
2. Vyluhovatelnost většiny těžkých kovů nepřesahuje 1 %. Jsou splněny legislativní limity výluhové třídy IIa (OO).
3. Vyluhovatelnost Zn a Pb závisí na pH materiálu (tzn. na hospodaření se sorbentem).

## Slide 9: Výsledky charakterizace popílků
4. Nebezpečné vlastnosti pochází z rozpustného podílu popílku (kolem 50 % celkového množství).
1. Vysoká variabilita složení a vlastností popílku.
2. Vyluhovatelnost většiny těžkých kovů nepřesahuje 1 %. Jsou splněny legislativní limity výluhové třídy IIa (OO).
3. Vyluhovatelnost Zn a Pb závisí na pH materiálu (tzn. na hospodaření se sorbentem).
Ukazatel | Obsah | Legislativní limit |  | Překročení limitu
Parameter | Content | OO | NO | Cr
RL (mg/l) | 22 600–50 700 | 8 000 | 10 000 | 39/39
Cl- (mg/l) | 7 590–21 300 | 1 500 | 2 500 | 39/39
SO42- (mg/l) | 620–7 800 | 3 000 | 5 000 | 7/39
5. Kritickými ukazateli jsou obsah chloridů a rozpuštěných látek.
6. Solidifikace pomocí běžných pojiv není možná bez předchozí stabilizace.

## Slide 10: Výsledky charakterizace popílků
4. Nebezpečné vlastnosti pochází z rozpustného podílu popílku (kolem 50 % celkového množství).
1. Vysoká variabilita složení a vlastností popílku.
2. Vyluhovatelnost většiny těžkých kovů nepřesahuje 1 %. Jsou splněny legislativní limity výluhové třídy IIa (OO).
3. Vyluhovatelnost Zn a Pb závisí na pH materiálu (tzn. na hospodaření se sorbentem).
5. Kritickými ukazateli jsou obsah chloridů a rozpuštěných látek.
6. Solidifikace pomocí běžných pojiv není možná bez předchozí stabilizace.
Stabilizace:
efektivní
jednoduchá
ekonomicky udržitelná
V rámci existující technologie
S využitím surovinového potenciálu
Způsoby stabilizace:
vodní vypírka
kyselá extrakce
2-st kombinovaný proces

## Slide 11: Vodní vypírka
Cíl: Odstranění rozpustného podílu + získávání cenných složek
Konstantní parametry:
Doba reakce:
30 min
Teplota: 20 °C
Proměnné:
Celkový poměr L/S
Uspořádání extrakce
Uspořádání proplachu

## Slide 12: Vodní vypírka: výluhové testy
1. Pomocí vhodného uspořádání procesu lze účinně odstranit rozpustné složky popílku.
Výluhové testy stabilizovaného popílku:
Ukazatel | ZEVO A - 1 | ZEVO A - 2 | ZEVO B | OO | NO
pH [-] | 10.8 | 11.3 | 10.9 | ≥6 | x
Cl- [mg/l] | 957 | 185 | 705 | 1,500 | 2,500
SO42- [mg/l] | 1,270 | 1,440 | 1,400 | 3,000 | 5,000
RL [mg/l] | 3,390 | 2,470 | 3,380 | 6,000 | 10,000
2. Obsah As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn ve výluzích nepřesahuje 10% legislativního limitu pro OO.
3. Jsou splněny limity výluhové třídy IIa pro OO, tzn. vodní vypírka může sloužit pro stabilizaci popílků ze ZEVO s mokrým čištěním spalin vápennou vypírkou.

## Slide 13: Vodní vypírka: chování systému
Složka | Surový popílek (Input) | Voda (Input) | Stabilizovaný popílek (Output) | Extrakt (Output)
K [%] | 100,0 | 0,0 | 10,0 | 90,0
Cl- [%] | 100,0 | 0,0 | 0,8 | 99,2
Ca [%] | 100,0 | 0,0 | 57,5 | 42,5
Mg [%] | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0
Zn [%] | 100,0 | 0,0 | 96,1 | 3,9
1. Rozpustnost surového popílku 40 %.
2. Dochází k rozdělení složek mezi 2 proudy:
K, Na, Cl- a část Ca přechází do extraktu (l),
cenné prvky (např. Zn, Pb a Cu) zůstávají v nerozpustné formě ve stabilizovaném popílku (s).
MFA vybraných prvků:

## Slide 14: Vodní vypírka: chování systému
1. Rozpustnost surového popílku 40 %.
2. Dochází k rozdělení složek mezi 2 proudy:
K, Na, Cl- a Ca přechází do extraktu (l),
cenné prvky (např. Zn, Pb a Cu) zůstávají v nerozpustné formě ve stabilizovaném popílku (s).
5.Vysoký obsah cenných složek dělá výstupní proudy z vodní vypírky vhodnou surovinou pro získávání kovů, solí a sorbentů.
3. Extrakt obsahuje 250-400 g/l rozpustných látek. Majoritními složkami jsou chloridy Ca, K a Na.
4. Dochází k zakoncentrování cenných kovů ve stabilizovaném popílku: Zn ( o 60-70 %), Pb (o 70-100 %), Cu (o 55-90 %).

## Slide 15: Produkty získané z výstupů z vodní vypírky
Výsledky laboratorních testů

## Slide 16: Závěry a výhledy
Nebezpečné vlastnosti pochází z rozpustného podílu
Vodní vypírka - účinný způsob stabilizace díky odstraňování rozpustných složek
Vysoce koncentrovaný extrakt jako surovina pro získávání solí
Vypraný popílek jako surovina pro získávání cenných prvků
----------------------------------------------------------------------------
Poloprovozní experimenty s vodní vypírkou
Separace čistých produktů z extraktu
Způsoby průmyslového využití minerální matrice
Nebezpečný odpad => sekundární surovina pro získávání cenných složek
ZEVO jako zero-waste technologie
Krok směrem k udržitelnosti a cirkulární ekonomice

## Slide 17
This work was supported by the Technology Agency of the Czech Republic TH04030103
Kontakt: korotenko@icpf.cas.cz