## Slide 1: Možnosti optimalizace kyselé extrakce kovů z popílku ze ZEVO
Ekaterina Korotenko1,2, Michal Šyc1, Josef Jadrný3, Pavel Mašín4,
Pavel Krystinýk1, Petr Klusoň1
1ÚCHP AV ČR, v.v.i., Rozvojová 135, 162 05 Praha
2Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha
3TERMIZO a.s., Třída Dr. M. Horákové 571/56, 460 07 Liberec
4Dekonta a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
TVIP 2021: ODPADOVÉ FÓRUM / 19.-21. ŘÍJNA 2021 HUSTOPEČE

## Slide 2: Obsah
Úvod do problematiky
  Produkce popílku – technologie FLUWA – extrakce jako kritický krok
Extrakce “as-is”:
  Technologické toky – účinnost extrakce - procesní parametry
Optimalizce extrakce:
  Metodologie – výsledky - přínosy

## Slide 3: Úvod do problematiky
KO
1000 kg
Škvára
200–250 kg
Popílek
25–75 kg
Popílek: vedlejší proud (aluminosilikátová matrice + stopové prvky)
Současná produkce:
20 000 t/rok
Výhledově:
40 000 t/rok
Nebezpečný odpad:
rozpustné soli
těžké kovy
další toxické prvky
Zdroj cenných materiálů:
soli (NaCl, KCl, CaCl2)
kovy (Zn, Pb a Cu)
minerální matrice
Zpracování pomocí kyselé extrakce

## Slide 4: TERMIZO Liberec
Kapacita: 96 000 t/rok
Produkce popílku: 2 500 – 3 000 t/rok
Mokrý systém čištění spalin
FLUWA

## Slide 5: Technologie FLUWA
Základní princip: extrakce těžkých kovů a rozpustných solí pomocí kyselé vody z mokré pračky spalin
Cíl:
odstranění nebezpečných vlastností popílku
získávání cenných složek

## Slide 6: Extrakční systém “as-is”
Cenné prvky:
Zn, Pb, Cu
Nežádoucí složky (nečistoty):
As, Cd, Cr, Hg, Ni, (Cl-, F-, S-SO2)
Inertní složky:
Al, Ba, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na
 | K [mS/cm] | Cl- [mg/l] | SO42- [mg/l] | F- [mg/l]
Kyselá voda (Q) | 372 | 53 900 | 1 560 | 620
Obsah těžkých kovů v kyselé vodě (Q): ~ 1 mg/l
Složení vstupních proudů:
 | Koncentrace [g/kg suš.] |  |  |  |  |  |  | 
 | Ca | Fe | K | Na | Mg | Zn | Pb | Cu
Popílek (FA) | 132 | 22,1 | 52,4 | 43,2 | 17,1 | 38,1 | 5,13 | 2,20
Účinnost extrakce:
Zn: 45 % (potenciálně 90 %)
Pb: 1 % (potenciálně 90 %)
Cu: 0,3 % (potenciálně 80 %)
Optimalizace podmínek extrakce

## Slide 7: Extrakční systém “as-is”
Doba reakce: 2 h.
Extrakční podmínky (statistická analýza provozních dat, N = 3,000):
Ukazatel | Průměr | Min | Max
Vodivost Q [mS/cm] | 449 | 379 | 772
Poměr L/S [-] | 5,8 | 1,4 | 15
pH extrakce [-] | 3,03 | 0,503 | 6,12
Vodivost extraktu [mS/cm] | 150 | 86,2 | 207
Stabilizace extrakčního stupně.
Monitoring a řízení.

## Slide 8: Optimalizace extrakce: metodologie
6/9
Data:
Typ popílku
Faktory (výpočet)
Aplikovaná statistika a analýza dat:
1. krok: korelace
2. krok: regresní model
3. krok: úprava modelu.
Cílová funkce:
Účinnost extrakce

## Slide 9: Optimalizace extrakce: výsledky
7/9

## Slide 10: Optimalizace extrakce: výsledky
Dopady:
snížení produkce odpadů -> snížení nákladů
lepší využití surovinového potenciálu popílku
Účinnost extrakce:
Zn: 45 % -> 75 % (+25 t/rok)
Cu: 0.3 % -> 65 % (+3 t/rok)
Pb: 1 % -> 80 % (+10 t/rok)
Zn před („worst case“): 31 %
Zn po („best case“): 85 %

## Slide 11: Závěry
Získávání cenných složek z popílku ze ZEVO – technologie FLUWA. Kyselá extrakce je klíčová.
Výsledky dlouhodobého monitoringu: vysoká variabilita a nízká účinnost extrakce
----------------------------------------------------------------------------
3 úhly pohledu: termodynamika, kinetika, technologie
3 zdroje dat: rešerše, monitoring, experimenty
2 nástroje: experimenty a aplikovaná statistika a analýza dat
----------------------------------------------------------------------------
Optimální podmínky extrakce a způsoby řízení procesu
Účinnost extrakce: do 75 % pro Zn, do 65 % pro Cu, do 80 % pro Pb
Lepší využití potenciálu: +25 t Zn, +3 t Cu, +10 t Pb

## Slide 12: Plány a výhledy
9/9
Ověření výsledků optimalizace v provozu TERMIZO
Dlouhodobý monitoring a řízení extrakčního procesu
---------------------------------------------------
Optimalizace alkalizačního kroku
Úprava fyzikálních a chemických vlastností filtračního koláče

## Slide 13
Příspěvek vznikl v rámci výzkumného grantu TH03030388 a z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum MŠMT 22-SVV/2020 (grant No A2_FTOP_2020_021).
Kontakt: korotenko@icpf.cas.cz