## Slide 1: Jak hodnotit ekotoxicitu v kontextu recyklace ve stavebnictví?
K. A. Mocová1, D. MARIAKOVá2, M. Dibdiaková1,3, J. diviš2
1 2 3

## Slide 2: ÚVOD: KDY HODNOTIT EKOTOXICITU VZORKŮ?
?

## Slide 3: VZORKY PRO HODNOCENÍ EKOTOXICITY
stavební odpad jiný odpad (sklo) stavební výrobky recyklát
výluhy
ekotoxikologické biotesty

## Slide 4: ZPŮSOBY LOUHOVÁNÍ
Metoda | Typ vzorku | Způsob louhování | Doba louhování | Poměr vyluhovací kapaliny a pevného vzorku
ČSN EN 12457-4 | Homogenizovaný (odpad) | Na třepačce | 24 h | 1000 mL / 100 g
ČSN P CEN/TS 15862 | Monolit (odpad) | Statický | 24 h | 12 mL / 1 cm2
ČSN P CEN/TS 16637-2 | Monolit (stavební výrobek) | Statický s výměnou kapaliny | 8 kroků, 64 dní celkem | 8 mL / 1 cm2 *
* - Pro deskové a tabulové výrobky může být aplikován nižší poměr.

## Slide 5: TESTOVACÍ ORGANISMY V EKOTOXIKOLOGII
Producenti jednobuněčné řasy(A), klíčivost semen (B), vodní rostliny (okřehek)
Konzumenti vodní korýši (perloočky - C)
Rozkladači luminiscenční bakterie (D); kvasinky
Sledovaná odezva: obvykle přežití/úhyn; rychlost růstu (reprodukce)
A
B
C D

## Slide 6: ÚPRAVY VÝLUHŮ PRO EKOTOXIKOLOGII
Přidání živných solí (~ kontrolnímu roztoku)
            (Úprava pH)
Ředění – koncentrační řada (100 ; 50 ; 25 ; 12,5…)
  1 vybraná koncentrace (100 %, 50 %, 10 %...)
Na obrázcích vodní rostlina okřehek (Lemna minor)
Vznik sraženin
Změna biodostupnosti (Látek z výluhu? Živin?)
kontrola
Originální výluh
Originální výluh Přidání živin
PROBLÉM
Notes: Nahoře betonový recyklát (už dvakrát recyklovaný beton uprostřed písek (primární surovina) dole betonový recyklát (s lepidlem)

## Slide 7: ÚPRAVY VÝLUHŮ: OBOHACENÍ ŽIVINAMI
Živiny v kontrolním médiu jsou v nadbytku (stačí 20 % média, tedy 80% vzorek)
0 % (kontrola) 51 % H2O 64 % H2O 80 % H2O 100 % H2O
statisticky se neliší od kontroly vysoce inhibiční
Kontrolní médium
H2O (vzorek)
80 %
64 %
51 %

## Slide 8: SEKVENČNÍ VÝLUHY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ
ČSN EN 16637-2 (2015)
Monolity
8 kroků celkem
Výměna vody po každém kroku
Mezilaboratormí studie: chemická analýza + aquatická ekotoxicita Biotesty pouze po 1. kroku louhování (6hodinové louhování) Heisterkamp, I. et al. (2021), DOI: 10.1186/s12302-021-00514-x.
Louhovací krok | Doba
L1 | 6 h
L2 | 18 h
L3 | 30 h
L4 | 42 h
L5 | 5 d
L6 | 7 d
L7 | 20 d
L8 | 28 d
Celkem (L1 – L8) | 64 d

## Slide 9: Sekvenční výluhy – chemická analýza
Ukázka výsledků: 100% výluhy betonových kostek

## Slide 10: Sekvenční výluhy – ekotoxicita (L. minor)
Ukázka výsledků: výluhy betonových kostek ; test ekotoxicity se sladkovodní rostlinou
10% výluh 80% výluh

## Slide 11: KDY EKOTOXICITU PROVÁDĚT?
Pokud materiál přichází do kontaktu s prostředím
Nové směsi
Využití odpadních (toxických?) materiálů
Co s ekotoxickým homogenizovaným odpadem/recyklátem?
  Nesmí být uložen na povrchu terénu
  Může být použit jako složka stavební směsi?
  Solidifikace a stabilizace toxických látek v betonu (např. základy staveb)

## Slide 12: ZÁVĚR
Vzorky by měly být louhovány ve formě shodné s budoucím použitím: drcené vs. monolitické vzorky
Výluhy neupravovat, ale pouze ředit kontrolním médiem (omezit srážení)
Používat dostatečně citlivé testovací organizmy
Výrazná inhibice, ale i stimulace růstu způsobená výluhem – narušení ekologické rovnováhy
Zaměřit pozornost na výluhy monolitů
Navrhnout ředění výluhů a kritéria ekotoxicity

## Slide 13: DĚKUJI ZA POZORNOST