## Slide 1
Project SS02030008 Centre of Environmental Research: Waste Management, Circular Economy and Environmental Security is co-financed with the state support of the Technology Agency of the Czech Republic as part of the Environment for Life Program.
www.tacr.cz
Centrum environmentálního výzkumu Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost
WORKSHOP – ŽIVOTNÍ CYKLUS OBALŮ
Hustopeče – Hotel Amande
17-19.10.2023

## Slide 2: EXTRUZE PLASTOVÝCH OBALŮ Překážky laboratorního a průmyslového zpracování
Jiří TOCHÁČEK
CEITEC – Central European Institute of Technology
Vysoké učení technické v Brně
Workshop – životní cyklus obalů
Hustopeče
17. až 19.října 2023

## Slide 3
Proč recyklujeme ?
Odpadní plasty představují nebezpečí pro životní prostředí planety
Odpadní plasty disponují značnou ekonomickou hodnotu

## Slide 5
Recyklovatelnost polymerů:
(závisí na procesní stabilitě )
PET
Polyolefiny (PP, LDPE, HDPE, LLDPE …)
Polyamidy (PA6, PA12, PA66)
Styrenové (PS, ASA, ABS, SAN)
POM
PC a jiné ……….
PVC a chlorované
Teflon a fluorované
Reaktoplasty (=síťované)
ANO
Možná
NE

## Slide 6
High Density
Polyethylene
Vinyls

## Slide 7
PET nejvhodnější kandidát recyklace:
(nejvyšší účinnost)
Vysoký objem světové výroby díky společenské poptávce
Excellentní fyzikální vlastnosti (pevnost, transparentnost, bariérové vlastnosti)
Organoleptické vlastnosti
Dostatečná stabilita chemické struktury při zpracování
Nejlepší separovatelnost nejrozšířenější aplikace (potravinové láhve)

## Slide 8
Manuální separace PET a HDPE
z komunálního odpadu
SAKO – spalovna komunálního odpadu Brno

## Slide 9
Materiál k extruzní recyklaci:
Technický – polymer získaný přímo z výroby (defektní výrobky, ořezy)
Odpadní – polymer použitý jakýmkoliv způsobem

## Slide 10
Rozmanitost druhů
Rozmanitost typů jednoho a téhož polymeru
Kontaminace
Degradační narušení – zpracování, aplikace, vliv okolního prostředí
Specifické rysy plastů separovaných z komunálního odpadu:
Proměnlivá kvalita !

## Slide 11
Materiál po pomletí
Granulát – konečný produkt regranulace odpadu
Cesta od pomletého odpadu ke granulím není jednoduchá, jak na první pohled vypadá !

## Slide 12
LABORATOŘ
Výzkumné pracoviště
Tok informací Spolupráce
VÝROBA
Provozní zpracovatelské zařízení
a) Komerční výzkumné zařízení
b) Akademické výzkumné zařízení
a) Standardní zpracovatel plastů
b) Firma specializovaná na recyklaci
Tok informací v obou směrech nezbytný

## Slide 13
Víčko (HDPE)
Hrdlo se závitem (PET krystalický)
Tělo láhve (PET zčásti amorfní)
Viněta (PP-biaxiálně orientovaný)
Materiály plastové potravinové láhve
PET
HDPE
h-PP

## Slide 14
Case-study
HODNOCENÍ ZPRACOVATELSKÉ STABILITY :
PET-modrý
PET-zelený
PET-transparentní
HDPE-víčka
HDPE-mix (ref.)
PP-viněty
Jednošnek extruder HAAKE
Průměr šneku 19 mm
Poměr L/D = 25
Teploty válce 270°C/80 rpm
Zpracovatelská stabilita
5-násobnou extruzí
Index toku taveniny
jako kritérium narušení polymeru
Původ: Komunální odpad, ČR. Polymery separované v rámci teréního výzkumu vedeného jako součást projektu TIRSMZP719 v souladu s nově certifikovanou metodikou.

## Slide 15
Polymer po nařezání 200°C / 25 min. 250°C / 10 min.
1. Fyzikální forma:
Musí vyhovovat velikosti vstupu z násypky do šneku extruderu. Zpracovávaný polymer musí do šneku volně padat.
Odpovídající příprava velikosti částic polymeru před recyklační extruzí je nezbytná!
Vliv tepelné expozice na velikost nařezaných PET částic
á 10 gramů
Specifické rysy zpracování odpadu v laboratoři
Důležité pro úspěšnost laboratorních zkoušek

## Slide 16
Fyzikální forma nezpracovatelná na laboratorním zařízení
PET
Vstup extruderu HAAKE 19 mm
22 mm
35 mm

## Slide 17
Granulometrie vstupního materiálu – řešení pro laboratoř
Polymer pomletý a separovaný na sítě 4 mm
Laboratorně zpracovatelný
Nadsítné částice na sítě 4 mm
Laboratorně nezpracovatelné

## Slide 18
Specifické rysy zpracování odpadu v laboratoři
Důležité pro úspěšnost laboratorních zkoušek
2. Kontaminace:
Jiné polymery
Prach
Mechanické kontaminanty
Těkavé příměsi
Potraviny
Chemikálie
Biologické znečištění
Manuální separace a promytí před extruzí jsou nezbytné!
Papír (tisk, jiné obaly?) Těkavé podíly granulát napěňují

## Slide 19
HDPE-mix HDPE-víčka PET-modrý PET-zelený PET-transparentní
Hustota HDPE (23 °C)
r = 0.94-0.96 g/cm3
Hustota PET (23 °C)
r = 1.38-1.40 g/cm3

## Slide 20
PET
Laboratorní test zpracovatelské stability násobnou extruzí
při 270°C/80 rpm
(MVI - melt-volume index)
Jednošnek HAAKE 19 mm, L/D 25
270°C/80 rpm
Sušený 3 hod. při 150°C před každou extruzí

## Slide 21
Jednošnek HAAKE 19 mm, L/D 25
270°C/80 rpm
Sušený 3 hod. při 150°C před každou extruzí
PET
Laboratorní test zpracovatelské stability násobnou extruzí
při 270°C/80 rpm
(MFI - melt-flow index)
Pro výpočet MFI počítáno s hustotou taveniny 1.2 g/cm3

## Slide 22
Pro výpočet MFI počítáno s hustotou taveniny 0.76 g/cm3
HDPE-víčka
Laboratorní test zpracovatelské stability násobnou extruzí
při 240°C/100 rpm
(MVI – melt-volume index
MFI – melt-flow index)
Jednošnek HAAKE 19 mm, L/D 25
240°C/100 rpm
Bez sušení mezi extruzemi

## Slide 23
Referenční materiál nepocházející z potravinových láhví
Jednošnek HAAKE 19 mm, L/D 25
240°C/100 rpm
Bez sušení mezi extruzemi
HDPE-mix
Laboratorní test zpracovatelské stability násobnou extruzí
při 240°C/100 rpm
(MVI – melt-volume index
MFI – melt-flow index)
Pro výpočet MFI počítáno s hustotou taveniny 0.76 g/cm3

## Slide 24
Extruze není možná !!
Vysoký poměr plocha/hmotnost a extrémně vysoký podíl tiskových barev na povrchu fólie dělají polymer z pohledu recyklace dále nezpracovatelným, tj. nepoužitelným (!)
Pozorována extrémně nízká viskozita taveniny, nehomogenita,
Velký objem těkavých podílů,
Silný zápach, kouř
PP-viněty
Laboratorní test zpracovatelské stability násobnou extruzí
při 240°C/100 rpm
Jednošnek HAAKE 19 mm, L/D 25
240°C/100 rpm
Bez sušení mezi extruzemi

## Slide 25
Závěr :
Každý polymer degraduje jinak a jen malá část z nich poskytuje použitelný recyklát
Ze všech komoditních plastů je na tom nejlépe PET (!)
Laboratorní procesní zařízení i velké provozní linky jsou jedinečné
a mají svá specifika, která je nutno znát, respektovat a počítat s nimi.
Spolupráce laboratorního výzkumu a průmyslu je proto (nejen) při recyklaci
nezbytná
S aplikací recyklátu opatrně, pozor na přehnané nároky (!)

## Slide 26
Závěr :
Každý polymer degraduje jinak a jen malá část z nich poskytuje použitelný recyklát
Ze všech komoditních plastů je na tom nejlépe PET (!)
Laboratorní procesní zařízení i velké provozní linky jsou jedinečné
a mají svá specifika, která je nutno znát, respektovat a počítat s nimi.
Spolupráce laboratorního výzkumu a průmyslu je proto (nejen) při recyklaci
nezbytná
S aplikací recyklátu opatrně, pozor na přehnané nároky (!)
Obecně platí:

## Slide 27
Recyklovaný polymer je vždy horší než polymer výchozí. Nelze recyklovat neomezeně (!)
!
Přes všechno naše úsilí extruzní recyklace fyzický konec života plastu neřeší. Pouze jej oddaluje (!)